# РАБОТА  86

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ КЮРИ ФЕРРИМАГНЕТИКОВ

Магнитная проницаемость μ и восприимчивость æ являются характеристиками магнитных свойств вещества (μ = æ + 1). В диамагнетиках проницаемость μ принимает значения:  0 < μ < 1 (восприимчивость æ: –1 < æ < 0), в парамагнетиках: μ > 1 (0 < æ < 1) и ферромагнетиках: μ >> 1 (æ >> 1). Установлено, что восприимчивость диамагнетиков почти не зависит от температуры. При повышении температуры ферромагнетика его магнитные свойства ослабевают, и при некоторой температуре ТK, называемой точкой Кюри, они исчезают. При температурах выше точки Кюри ферромагнетик становится парамагнетиком. Температурная зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетиков в парамагнитном состоянии определяется законом Кюри-Вейсса:

æ = С / (Т – ТK),                                                 (1)

а обычных парамагнетиков – законом Кюри:

æ = С / Т.                                                     (2)

Здесь Т – абсолютная температура, ТK – точка (температура) Кюри, С – постоянная величина, зависящая от природы вещества.

Существуют вещества, которые называются антиферромагнетиками. Кристаллическая решетка антиферромагнетика, в простейшем случае, состоит как бы из двух вставленных друг в друга подрешеток, намагниченности которых равны и направлены в противоположные стороны (см. раб. 85). Нескомпенсированные антиферромагнетики называются ферримагнетиками. Примерами ферримагнитных веществ являются ферриты. Точка Кюри антиферромагнетика называется точкой Нееля. Восприимчивость антиферромагнетика зависит от температуры в парамагнитном состоянии по закону:

æ = С / (Т + ТK).                                              (3)

В данной работе определение точки Кюри магнетика основано на зависимости частоты электромагнитных колебаний LС-автогенератора от магнитной восприимчивости сердечника катушки индуктивности колебательного контура. Сердечником является исследуемый образец – ферритовый стержень. Так как образец заполняет только часть пространства, охватываемого катушкой, то отношение величин индуктивности L (катушки с образцом) и L0 (без него) может быть записано в виде:

L / L0 =1 + η æ,                                             (4)

где η – некоторый безразмерный параметр, называемый коэффициентом магнитного заполнения (0 ≤ η ≤ 1). Отсутствию магнетика в катушке соответствует η = 0,  и, следовательно, L = L0. Если η = 1, L/L0 = 1 + æ = μ. Это означает, что катушка полностью находится в среде с проницаемостью μ. При η ≠ 0 и 1 реализуется некоторый промежуточный случай частичного заполнения катушки магнитной средой.

Частота колебаний, генерируемых LС-автогенератором, приближенно равна собственной частоте колебательного контура:

.                                              (5)

Поэтому можно полагать, что частоты электромагнитных колебаний  и 0, генерируемых с колебательными контурами LС и L0С, находятся в следующем соотношении:

.                                              (6)

Из соотношений (4) и (6) следует формула:

,                                             (7)

отражающая связь частоты колебаний с восприимчивостью. Тогда, зависимость восприимчивости от частоты колебаний имеет вид:

æ .                                              (8)

Задание. Снятие частотной зависимости магнитной восприимчивости феррита и определение точки Кюри.

Измерительная установка (рис. 1) изготовлена на базе промышленного генератора высокой частоты Г4-18. Катушка индуктивности L колебательного контура вынесена на верхнюю панель. Для нагревания образца используется нагреватель электропаяльника П, температура образца измеряется дифференциальной хромель-копелевой термопарой ХK. Горячий спай термопары находится в постоянном контакте с образцом Ф, а холодный – погружен в сосуд с трансформаторным маслом М. Температура масла измеряется ртутным термометром РТ, термоэдс – милливольтметром мВ. Частота электромагнитных колебаний измеряется цифровым электронно-счетным частотомером Ч3-33 (или Ч3-34). Инструкция по работе с приборами     Г4-18 и Ч3-33 приведена в литературе [11].

Рис. 1

Измерения.

- Выход генератора "0,1 – 1 V" подсоединить к входу частотомера.

- Установить режим работы частотомера – автоматическое измерение частоты со временем измерения 0,1 с.

- Установить генератор в режим генерации наибольшей амплитуды гармонических электрических колебаний в диапазоне частот 1 – 3 МГц.

- Включить приборы и дать им прогреться в течение 10 мин.

- Записать показания частотомера с образцом, помещенным в генераторную катушку, и без него. Если показания отсутствуют, то путем плавного изменения частоты генератора и регулировки его выходного напряжения добиться появления показаний частотомера. Отсчет показаний частотомера снимать с точностью до 1 кГц.

- Вставить образец вместе с термопарой в подогреватель. Включить подогреватель. Довести температуру образца до 300°С. (Градуировочная кривая термопары приведена на лабораторном столе).

- Выключить нагреватель. Вставить образец в генераторную катушку. Через каждые 15 секунд записывать одновременно показания ртутного термометра, частотомера и милливольтметра до полного охлаждения образца.

- Выключить установку.

- При помощи градуировочной кривой термопары перевести показания милливольтметра в значения температуры образца, не забывая при этом делать поправку на температуру холодного спая термопары.

- Вычислить по формуле (7) значения магнитной восприимчивости, соответствующие различным температурам образца. Величину коэффициента заполнения полагать, равной = 0,1.

- Результаты измерений и вычислений оформить в виде таблицы:

| №№ п/п | Температура холодного спая термопары, °С | Показания милливольтметра, в делениях шкалы | Температура образца t, °С | Частота генератора , кГц | Магнитная восприимчивость образца æ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Построить графики температурных зависимостей частоты  и магнитной восприимчивости æ = æ (t,°С)

- Определить значения точки Кюри по месту излома кривых  и æ = æ (t,°С) в области высоких температур. Сравнить полученные результаты.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле в веществе и его характеристики.

- Диамагнетики и парамагнетики. Закон Кюри.

- Ферромагнетики. Общие свойства. Закон Кюри-Вейсса. Точка Кюри.

- Природа ферромагнетизма. Доменная структура ферромагнетиков.

- Антиферромагнетики и ферриты.

- Измерительная установка. Работа с приборами Г4–18 и Ч3–33 (34).

- Применение высокочастотного генератора для измерения магнитной восприимчивости вещества. Вывод формул (5) – (7).

- Графическое определение точки Кюри.

Литература: 1 – 4, 8, 11.