# РАБОТА 87

## СНЯТИЕ КРИВОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАМАГНИЧЕНИЯ И

## НАБЛЮДЕНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА В ЖЕЛЕЗЕ

Силовой характеристикой магнитного поля является вектор индукции магнитного поля B. Для удобства описания магнитного поля в веществе вводится другая векторная величина – напряженность Н. Векторы B и Н находятся в сложной функциональной связи между собой. Однако для изотропного магнетика, а также для выделенного направления в любом магнетике эта связь сводится к зависимости между двумя скалярными величинами В и H: В = f (Н), которая может быть представлена также в форме: В = 0Н, где – магнитная проницаемость вещества, 0 – магнитная постоянная. Для ферромагнетиков проницаемость  зависит от напряженности H. Следовательно, в ферромагнетиках В является нелинейной функцией H. Кроме того, на вид кривых B = f (Н) влияет форма образца.

По методу А. Г. Столетова ферромагнитные образцы изготавливают в виде тороида. Магнитное поле создается намагничивающей обмоткой – металлическим проводником, навитым на тороид. Для того, чтобы магнитное поле внутри тороида было практически однородным, радиус тороида должен быть гораздо больше радиуса витков намагничивающей обмотки. Магнитные силовые линии образуют систему концентрических окружностей относительно общего с тороидом центра. Полученные в этом случае кривые B = f (Н) и  = f (Н) характеризуют само вещество.

В настоящей работе изучают процессы перемагничивания (намагничивания и размагничивания) "мягкого" железа. Измерения проводятся баллистическим методом (задание 1) и при помощи осциллографа (задание 2).

Задание 1. Определение баллистической постоянной и снятие основной кривой намагничения.

Для измерений используется установка, электрическая схема которой изображена на рис. 1. Здесь приняты следующие обозначения: Т1 – намагничиваемый тороид с первичной (намагничивающей) М и вторичной (баллистической) Б обмотками; А – многопредельный амперметр постоянного тока; R1 – высокоомный реостат; R2 и R3 – низкоомные реостаты; K – коммутатор направления тока; K1 – переключатель; K2 – ключ; G – баллистический гальванометр; KЗ – кнопка шунтирования рамки гальванометра (успокоения зайчика); L1 и L2 – первичная и вторичная обмотки нормальной катушки.

Питание установки осуществляется от источника постоянного тока. Вторичные обмотки нормальной катушки L2 и тороида Б, включенные в электрическую цепь гальванометра, называются  баллистическими, так как баллистический отброс зайчика гальванометра создается, благодаря индуцированному в них электрическому току. Чтобы обеспечить неизменное значение сопротивления измерительной цепи гальванометра, баллистические обмотки нормальной катушки L2 и исследуемого тороида Б включены последовательно. Принцип действия баллистического гальванометра описан в работе 62 "Баллистический гальванометр".

Рис. 1

Упражнение 1. Определение баллистической постоянной.

- Переключатель K1 поставить в положение Н (нормальная катушка).

- Полностью вывести реостат R1 (сопротивление R1 – минимальное), реостаты R2 и R3 ввести.

- Включить амперметр А на предел измерения 3 А.

- Замкнуть цепь гальванометра ключом K2.

- Реостатами R2 и R3 установить силу тока в цепи 1 А и коммутируя ток в цепи нормальной катушки при помощи коммутатора K, получить баллистический отброс т1 – первое наибольшее значение отклонения зайчика из состояния покоя. Сделать 3 отсчета вправо и 3 отсчета влево (всего 6) и взять среднее значение т1.

- Повторить определение баллистического отброса т1 при значениях силы тока, равных 1,5 А и 2 А.

- Вычислить баллистическую постоянную гальванометра для полученных средних значений т1 по формуле:

(Вб/мм),                                  (1)

где 0 = 4π∙10–7 Гн/м, n1 – число витков на единицу длины первичной обмотки нормальной катушки, N1 – число витков баллистической (вторичной) обмотки нормальной катушки, S1 – площадь поперечного сечения витков нормальной катушки, I – сила тока в первичной обмотке нормальной катушки, m1 – баллистический отброс гальванометра в мм.

- Вычислить среднее значение баллистической постоянной Cφ.

Упражнение 2. Снятие основной кривой намагничения.

При пропускании электрического тока I по первичной (намагничивающей) обмотке тороида возникает магнитное поле, напряженность которого Н можно вычислить по формуле:

Н = n2 I,                                                      (2)

где n2 – число витков первичной обмотки на единицу длины средней линии тороида. Коммутация тока в намагничивающей обмотке вызывает изменение магнитного потока, сцепленного с N2 витками баллистической (вторичной) обмотки тороида, на величину:

ΔΦx = 2 N2 S2 BX,

где S2 – площадь сечения исследуемого железного тороида. Баллистический отброс гальванометра mx пропорционален этому изменению потока:

ΔΦx = C mx.

Выражение для индукции в сердечнике принимает вид:

.                                          (3)

Обратить внимание на то, что коммутация тока в намагничивающей обмотке ведет к перемагничиванию образца. При каждом переключении тока меняются на обратное направления векторов Н и В. Таким образом, при каждой коммутации тока вектор магнитной индукции описывает петлю гистерезиса, что усложняет измерение В.

Предположим, что первоначально образец был полностью размагничен, а затем помещен в магнитное поле, напряженность которого плавно увеличивалась от 0 до Нm. Индукция при этом, возрастает от 0 до ее значения в точке D1 (рис. 2). При изменении напряженности магнитного поля от Нm до –Нm индукция примет отрицательное значение, соответствующее точке С1. Вновь увеличивая напряженность до Нm, мы получаем ветвь С1D2. Точка D2 лежит ниже точки D1, так как кривая в нее приходит из точки отрицательной остаточной индукции, тогда как в точку D1 кривая приходит из начала координат, то есть из точки, соответствующей нейтральному состоянию вещества. Повторному уменьшению Н соответствует кривая D2С2, последующему затем возрастанию напряженности соответствует кривая С2D3 и т.д. Только после достаточного числа перемагничивания (примерно 10) получается "симметричная" гистерезисная кривая (СD), изображенная на рис. 2 пунктирной линией.

Рис. 2                                                  Рис. 3

На рис. 3 показано семейство "симметричных" гистерезисных петель, полученных при различных значениях Нm. Кривая B = f (H), проходящая через вершины гистерезисных петель, является основной кривой намагничения (пунктирная линия 0D).

Измерения.

Перед началом измерений необходимо размагнитить образец. Из-за большой индуктивности тороида размагничивание проводится не переменным током, а циклически постоянным током. Поэтому процесс измерений состоит из двух этапов: размагничивания образца и собственно измерений.

I. Размагничивание образца.

- Поставить переключатель K1 в положение Т.

- Разомкнуть цепь гальванометра ключом K2. При полностью выведенном реостате R1 (R1 = 0) и амперметре, включенном на 3 А, довести при помощи реостатов R2 и R3 силу тока в цепи намагничивающей обмотки тороида до 2 А.

- Быстро коммутируя направление тока (несколько раз в секунду) переключателем K при постепенном увеличении сопротивления R1 в намагничивающей цепи, медленно снижать силу тока до нулевого значения. В результате многократного перемагничивания во все более слабом поле железный сердечник оказывается практически размагниченным.

После размагничивания образца приступают к непосредственным измерениям индукции, начиная с минимальных значений силы тока в намагничивающей обмотке.

II. Основные измерения.

Внимание! Предварительное случайное (даже мгновенное) пропускание большого тока по этой обмотке искажает весь ход кривой индукции и требуется возобновление процесса размагничивания.

- Оставив переключатель K1 в положении Т и ключ K2 – разомкнутым, полностью ввести реостаты R1, R2 и R3 (максимумы сопротивлений).

- Включить электрическую цепь постоянного тока. При этом в цепи намагничивающей обмотки тороида должен установиться минимальный ток (около 0,07 А).

- При выключенном гальванометре сделать около 10 коммутаций тока для получения "симметричной" петли гистерезиса. (Эта операция называется подготовкой образца и проводится каждый раз после установления следующего значения силы тока.)

- Включить гальванометр и отсчитать отклонение mx по шкале светового указателя при коммутации тока. Отсчет отклонения снять 6 раз (3 вправо и 3 влево) и взять среднее значение. Успокоение гальванометра производится кнопкой K3, которую нужно нажимать в тот момент, когда после отсчета световой указатель проходит около нулевого деления шкалы.

- Установить шкалу амперметра на 0,15 А. Реостаты R2 и R3 должны быть полностью введены. Установить реостатом R1 силу тока 0,08 А и провести определение среднего баллистического отброса. Продолжая выводить реостат R1, повторить такие опыты для токов 0,08; 0,09; 0,10; …; вплоть до 0,15 А.

- Установить шкалу амперметра на 1,5 A. Продолжая действовать только реостатом R1, определить средний баллистический отброс для токов 0,20; 0,25;...0,40 А. Вывести полностью реостат R1.

- Переключить шкалу амперметра на 3 А. Устанавливая реостатами R2 и R3 силу тока 0,50; 0,55; 0.65; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,5 и 2,0 А определить средний баллистический отброс для каждого значения силы тока.

- Вычислить по формулам (2) и (3) величины Н и В.

- Результаты измерений и вычислений представить в виде таблицы:

| I, A | mx, мм | Н, А/м | В, Т |  = B / 0H |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Начертить графики зависимости В и  от Н.

Параметры установки имеются на рабочем месте.

Задание 2. Наблюдение петли гистерезиса на экране осциллографа.

Чтобы получить изображение петли гистерезиса, нужно поместить ферромагнетик в магнитное поле, создаваемое переменным током, и подать на горизонтальный усилитель осциллографа сигнал, пропорциональный напряженности магнитного поля в образце, а на вертикальный – сигнал, пропорциональный магнитной индукции. Принципиальная схема установки приведена на рис. 4.

Исследуемым веществом является железо, из которого изготовлен тороид Т2. Первичная обмотка с небольшим коэффициентом самоиндукции питается от сети переменного тока через резистор R1. На горизонтальную развертку осциллографа подается падение напряжения Ux на сопротивлении R1. Это напряжение пропорционально току в первичной обмотке, то есть напряженности магнитного поля в тороиде:

U1 = I1 R1 = (R1/n) H,

где n – число витков первичной обмотки на единицу длины тороида,        H = n·I1 – напряженность магнитного поля, создаваемая током I1 в тороиде.

На вертикальный усилитель подается напряжение Uy со вторичной обмотки. Это напряжение в соответствии с законом электромагнитной индукции пропорционально dB/dt, поэтому между вторичной обмоткой и осциллографом включается интегрирующее звено. Интегрирование осуществляется при помощи RС-цепочки, удовлетворяющей условию   RС >> Т, где Т  – период изучаемого процесса.

Найдем величину тока I2, текущего во вторичной обмотке. Эдс индукции во вторичной обмотке равна:

 = – NS (dB/dt).                                              (4)

Здесь S – площадь сечения тороида, N – число, витков вторичной обмотки. По закону Ома для замкнутой вторичной цепи тороида, пренебрегая эдс самоиндукции во вторичной обмотке, имеем:

 = UC + I2R2,                                               (5)

где

(6)

– напряжение на конденсаторе и q – заряд конденсатора. Если выполнено неравенство RС >> Т, то первым слагаемым в сумме (5) можно пренебречь. Тогда, имеем:

 = I2R2 = – NS (dB/dt),                                       (7)

откуда:

I2 = – (NS / R2) (dB/dt).                                       (8)

Рис. 4

Подставляя значение I2 в выражение (6), получим, что напряжение, подаваемое на вертикальную развертку осциллографа, равно:

,                                              (9)

то есть оно пропорционально значению индукции в сердечнике.

Измерения

- Собрать электрическую цепь (рис. 4). В установке интегратор И смонтирован на отдельной панели и имеет три резистора R2 = 100, 150 и 400 кОм, соединенных последовательно, и конденсатор 2 мкФ. В качестве резистора R1 используется низкоомный реостат.

- Ввести полностью реостат R (R = Rмакс) и включить цепь в сеть переменного тока.

- Зарисовать петли гистерезиса при трех значениях силы тока, не превышающих 2 А.

Вопросы для подготовки.

- Магнитное поле в веществе. Вектор намагничения. Магнитная индукция. Напряженность поля. Магнитная восприимчивость и проницаемость.

- Диамагнетики и парамагнетики. Закон Кюри.

- Ферромагнетики. Природа ферромагнетизма. Общие свойства. Доменная структура ферромагнетиков.

- Явление гистерезиса. Начальная кривая намагничения.

- Причины предпочтительности выбора формы образца в виде тора.

- Баллистический метод измерения магнитной индукции.

- Почему баллистические обмотки нормальной катушки и тороида включены последовательно?

- С какой целью и как производят размагничивание образца?

- Получение петли гистерезиса при помощи осциллографа.

Литература: 1 – 4, 8, 11, работа 62.