# Печатается по решению Редакционно-издательского совета

# физического факультета

# Составители: профессор Тагиров Р. Б.,

# доценты Баширов Ф. И., Захаров Ю. А., Нагулин К. Ю.,

# инженер Галиуллина Н. Ф.

# Под редакцией Баширова Ф. И.

# Методические указания по выполнению лабораторных работ

# в лаборатории электромагнетизма кафедры общей физики.

# Для естественных факультетов КГУ. Казань. 2005.

.

# Издание второе, переработанное.

Первое издание: Лабораторные работы общего физического практикума. Раздел: «Электричество и магнетизм: электрический ток, контактные явления».

Составители: Баширов Ф. И., Дружинин Г. А., Дудкин В. А., Покровская Л. М., Федорова Н. И.

Под ред. доцента Покровской Л. М.

Казань, КГУ, 1983, 66 с.

# © Казанский государственный университет. 2005.

# РАБОТА 71

# ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Носителями электрического тока в металлах являются валентные электроны, оторвавшиеся от своих атомов. Такие электроны называются свободными электронами или электронами проводимости. Согласно классической теории электропроводности электрическое сопротивление металлов при повышении температуры возрастает пропорционально корню квадратному из абсолютной температуры. Современная теория электропроводности металлов основана на законах квантовой статистики Ферми-Дирака. Электрическое сопротивление объясняется рассеянием электронных волн на искажениях кристаллической решетки, которые возникают в результате тепловых колебаний ионов металлов, находящихся в ее узлах. Экспериментальная температурная зависимость сопротивления металлического проводника при температурах, близких к комнатной температуре, имеет вид:

,                                             (1)

где R и R0 – сопротивление проводника при температуре t и ,  – температурный коэффициент сопротивления металла.

В полупроводниках носителями тока являются электроны и (так называемые) дырки, концентрация п которых не постоянна, как в металлах, а меняется при изменении температуры по закону:

,                                           (2)

где п0 – концентрация атомов полупроводника,  E – энергия активации носителей тока, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура. Принимая во внимание, что сопротивление R полупроводника обратно пропорционально концентрации п, имеем:

(3)

или

.                                       (4)

Подставив численные значения lg e = 0,43 и k = 8,6·10–5 эВ/K в выражение (4), находим:

.                                      (5)

При построении графиков принято откладывать по оси абсцисс 103/Т, а по оси ординат lgR. В этом случае тангенс угла наклона прямой lg R = f (103/Т) равен: tg = 2,5E, и расчетное соотношение для энергии активации носителей тока в полупроводниках принимает вид:

E = 0,4 tg   (эВ).                                        (6)

Описание установки.

Сопротивления исследуемых образцов ( RM – медная проволока и RП  –полупроводниковый терморезистор) измеряются при помощи мостовой схемы Уитстона (рис. 1): АВ – измерительный реохорд с подвижным контактом С, Rm – магазин сопротивлений, П – переключатель образцов.   Сопротивления плеч АС и СВ реохорда пропорциональны их длинам: RАС ~ l1 и RСВ ~ l2. В диагональ моста АВ через ключ (замыкатель) K подключен источник эдс . В другую диагональ моста CD подключен гальванометр G. Образцы помещены в нагреватель (на рис. 1 не показан). Температура образцов измеряется ртутным термометром.

Рис. 1

Задание 1. Изучение температурной зависимости сопротивления медного проводника.

- Собрать электрическую цепь по схеме (рис. 1). При помощи переключателя П подключить медный образец RM.

- Установить предварительно на магазине сопротивлений Rm = 40 Ом. Кратковременно замыкая ключ K и перемещая движок реохорда С добиться равновесия моста, то есть отсутствия отклонения стрелки гальванометра.

- Подобрать сопротивление магазина Rm так, чтобы равновесие моста достигалось вблизи среднего положения движка реохорда.

- Снять отсчет комнатной температуры, измерить длины плеч АС = l1 и ВС = l2 и вычислить сопротивление  по формуле:

.                                              (7)

- Включить нагреватель. Измерить значения сопротивления образца  при нагревании через интервалы температур . Температуру образца довести до 100 °С.

- Выключить нагреватель. Измерить значения сопротивления образца  при его остывании вплоть до температуры ≈ 30 °С также через интервалы температур .

- По значениям сопротивления , полученным при нагревании и охлаждении медного образца, построить график зависимости  = f (t) и аппроксимировать его прямой линией.

- При помощи полученного графика определить начальное значение сопротивления RM0, тангенс угла наклона прямой с осью температур tg и вычислить значение температурного коэффициента сопротивления меди по формуле:  = tg RM0. Сравнить его с табличным значением [16].

Задание 2. Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводника RП.

- Переключатель П перевести в положение RП. Снять зависимость сопротивления полупроводника от температуры по методике, описанной в задании 1. Принимая во внимание формулу перехода между шкалами температур T = t + 273, построить графики зависимостей:

RП = f1 (t)    и    lg RП = f2 (103/Т).                            (10)

- По графику прямолинейной зависимости lg RП = f2 (103/Т) определить значение tg и по формуле (6) вычислить энергию активации носителей токаE.

Вопросы для подготовки.

- Условия, необходимые для существования электрического тока.

- Классическая теория электропроводности металлов. Закон Дюлонга и Пти. Трудности классической теории электропроводности металлов.

- Элементы квантовой теории электропроводности металлов.

- Носители электрического тока в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость полупроводников.

- Зависимость электрического сопротивления полупроводников от температуры. Энергия активации носителей тока в полупроводниках.

Литература: [1, 4 – 7, 16, работа 76].

# РАБ0ТА 72

# ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Вещества, распадающиеся в растворах или расплавах на ионы, называются электролитами. Электролитами являются соли, кислоты и основания. Процесс распада молекул электролитов на ионы при их растворении называется электролитической диссоциацией. Мерой электролитической диссоциации является степень (коэффициент) диссоциации растворенного вещества β, показывающий какая часть молекул из общего их числа распалась на ионы. Различают сильные электролиты, степень диссоциации которых близка к единице, и слабые электролиты, степень диссоциации которых близка к нулю. Распад происходит благодаря воздействию на молекулы электролита полярных молекул растворителя (молекул, обладающих постоянным электрическим дипольным моментом, например, молекул воды). Процесс электролитической диссоциации представляет обратимую реакцию, например: HCl  H+ + Cl-. Образовавшиеся ионы взаимодействуют с молекулами растворителя. С водой они дают гидраты постоянного или переменного состава, например, H3O+ – гидратированный ион водорода или ион гидроксония.

Носителями тока в электролитах являются заряженные части молекул: катионы и анионы (положительные и отрицательные ионы). Плотность электрического тока в электролите, состоящем только из двух типов ионов, определяется выражением:

,                                          (1)

где n – число молекул электролита в единице объёма, (b+ + b–) – сумма подвижностей катионов и анионов, E – напряженность электрического поля, e – заряд катиона.

Электрическое сопротивление электролита уменьшается при повышении температуры, так как при этом увеличиваются коэффициент диссоциации и подвижность ионов. Зависимость сопротивления электролита от температуры можно представить следующей формулой:

R = R0 [1 –  (t – t0)],                                         (2)

где R0 – сопротивление электролита при начальной температуре t0, и R – его сопротивление при температуре t,  – температурный коэффициент сопротивления, который только в узком интервале температур является постоянной величиной.

Описание установки и методики измерения.

В данной работе изучается температурная зависимость сопротивления R водного раствора хлорида натрия NaCl. Раствор налит в стеклянную пробирку, в которую также введены электроды и термометр. Нагрев пробирки с электролитом осуществляется внутри проволочного сопротивления, включаемого в сеть переменного тока. Сопротивление измеряется мостом переменного тока (рис. 1), где АВ – измерительный реохорд с сопротивлениями R1 и R2, соответственно пропорциональными длинам плеч АС = l1 и СВ = l2, С – подвижный контакт реохорда, Rm – магазин сопротивлений. К диагонали моста АВ подключен звуковой генератор ЗГ. Индикатор равновесия моста – телефон Т подключен к другой диагонали CD.

Условием равновесия моста является такое положение контакта С, которому соответствует минимум звука в телефоне. Для повышения точности измерений величину Rm надо подбирать так, чтобы равновесие моста наступало примерно при среднем положении контакта C. Величина искомого сопротивления R вычисляется по формуле:

.                                         (3)

Рис. 1

Задание.

- Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 1. Включить звуковой генератор ЗГ. Записать значение сопротивления магазина Rm и комнатной температуры электролита t. Измерить длины плеч моста l1 и l2 и вычислить сопротивление R по формуле (3).

- Включить нагреватель в сеть переменного напряжения ~ 220 В и измерить сопротивление электролита R через каждые  до достижения температуры 90 °С.

- Выключить нагреватель. При остывании электролита продолжить измерение его сопротивления R также с интервалом  вплоть до температуры ≈ 30 °С.

- По результатам, полученным в п.п. 1 – 3, построить график зависимости сопротивления электролита R от температуры R = f 1( t ).

- Весь диапазон исследования ( – ) разбить на 6 – 10 одинаковых интервалов температур ti. Для каждого температурного интервала  определить по графику величины сопротивлений R0i и Ri и вычислить значение коэффициента i по формуле:

.

- Построить график зависимости температурного коэффициента сопротивления электролита от температуры  = f 2( t ).

- Объяснить полученные графики R = f 1( t ) и  = f 2( t ).

Примечания:

- Использование моста переменного тока в данной работе вызвано тем обстоятельством, что под действием постоянного тока происходили бы процессы электролиза электролита и поляризации электродов, приводящие к изменению состава электролита и возникновению в нем внутренних неоднородностей. В результате, измеренное сопротивление электролита отличалось бы от его действительного значения.

- Схема измерительной установки на рабочем месте может отличаться от схемы, приведенной на рис. 1.

- По указанию преподавателя задание может быть изменено.

Вопросы для подготовки.

- Носители электрического тока в электролитах.

- Электролитическая диссоциация. Коэффициент диссоциации.

- Электропроводность электролитов. Температурная зависимость сопротивления электролитов.

- Измерение сопротивления проводника при помощи мостика Уитстона. Вывод рабочей формулы. Обосновать причину применения переменного тока при измерении сопротивления электролитов.

- Объяснить полученные результаты и методику их обработки.

Литература: [1 – 3, 16].

# РАБОТА 73

# ИЗУЧЕНИЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Дуговой разряд был открыт В. В. Петровым в 1802 г. Разряд возникал при разведении приведенных в соприкосновение угольных электродов, предварительно присоединенных к батарее гальванических элементов. При этом электроды раскалялись до ослепительного свечения, а между ними возникал яркий светящийся столб. При горизонтальном расположении электродов этот столб изгибался в виде дуги. Поэтому данное явление было названо электрической дугой. Было установлено, что причиной тому является электрический ток в газе, окружающем электроды, – газовый разряд. Отличительной особенностью дугового газового разряда является то, что он протекает при больших токах и малых напряжениях. Сила тока в дуге может достигать сотен и тысяч ампер при напряжении несколько десятков вольт. Это свидетельствует о наличии в разряде процессов, сообщающих газу большую электрическую проводимость.

По теории В. Ф. Миткевича дуговой разряд поддерживается, главным образом, термоэлектронной эмиссией с поверхности катода и термической ионизацией молекул газа, заполняющего междуэлектродное пространство. Источником термоэлектронов является катодное пятно, имеющее высокую температуру. Первоначально оно возникает в месте соприкосновения электродов в результате выделения джоулева тепла, где из-за плохого электрического контакта сопротивление велико. При разведении электродов высокая температура катодного пятна сохраняется за счет бомбардировки катода положительными ионами. Вначале они появляются в процессе ударной ионизации молекул газа термоэлектронами, ускоренными электрическим полем в прикатодном пространстве. В установившейся дуге высокая концентрация ионов поддерживается, в основном, за счет термической ионизации газа.

Высокотемпературный газ, заполняющий все междуэлектродное пространство в дуге, представляет собой плазму. Она служит проводником, по которому испущенные катодом электроны достигают анода. Температура плазмы составляет около 6000 K. При сверхвысоком давлении газа она может достигать 10000 K (для сравнения напомним, что температура поверхности Солнца равна 5800 K). Катод бомбардируется положительными ионами и раскаляется примерно до 3500 K. Анод бомбардируется мощным потоком электронов и нагревается еще больше. Это приводит к интенсивному испарению анода и к образованию на его поверхности углубления – кратера. Кратер является самым ярким местом дуги.

Дуговой разряд обладает «падающей» вольтамперной характеристикой.  Это объясняется тем, что при увеличении силы тока возрастают термоэлектронная эмиссия с катода и степень ионизации газа в разрядном промежутке. При этом сопротивление дуги убывает сильнее, чем возрастает ток. Поэтому напряжение между электродами уменьшается. Это обстоятельство создает неустойчивость в режиме горения дуги. При случайном уменьшении силы тока, например, вследствие охлаждения катода, внешнее напряжение на электродах дуги должно быть повышено. Иначе дуга погаснет.

Регулировка (сохранение, устойчивость) режима горения дуги осуществляется автоматически, благодаря включению последовательно в цепь дуги Д балластного сопротивления – реостата R (рис. 1). Эта регулировка заключается в следующем.

При наличии балластного сопротивления R при горении дуги часть напряжения UR падает на сопротивлении R: . Остальное напряжение U падает на дуге. Полное падение напряжения в цепи дуги равно приложенному внешнему напряжению: U0 = U + I R. Следовательно, при горении дуги зависимость падения напряжения на дуге от силы тока определяется формулой:

U = U0 – I R.                                                (1)

Этому уравнению удовлетворяет прямая линия, проходящая через точку U = U0 с тангенсом угла наклона tg  = R – «прямая сопротивления» (рис. 2). Чтобы одновременно удовлетворить как этой прямой, так и вольтамперной характеристике дуги, значения напряжения разряда UД и, следовательно, условия горения дуги должны определяться точками пересечения прямой сопротивления с вольтамперной характеристикой дуги (U = UД). Этим точкам (точки А и В) соответствуют два возможных значения силы тока: I1 и I2. Однако фактически реализуется лишь второе значение, так как состояние, соответствующее точке А, является неустойчивым.

Рис. 1

Объясняется это следующим образом. В процессе термоэлектронной эмиссии возможны значительные флуктуации силы тока. Если сила тока была равна I1, то при ее случайном увеличении напряжение горения дуги окажется ниже подводимого. При неизменном внешнем напряжении согласно уравнению (1) это приведет к продолжению нарастания тока вплоть до достижения состояния, соответствующего точке В. Однако при случайном уменьшении силы тока I1 около точки А подводимое напряжение окажется недостаточным для поддержания горения дуги. Это приведет к дальнейшему уменьшению силы тока и гашению дуги.

Рис. 2

Второе значение силы тока I2 соответствует устойчивому горению дуги. При случайном увеличении силы тока I в окрестности точки I2 напряжение для поддержания возросшего тока недостаточно, и сила тока I уменьшится до величины, соответствующей точке В. В случае уменьшения силы тока I в окрестности точки I2 возникает избыток напряжения, который приводит к возрастанию силы тока до прежней величины I2.

Возможность горения дуги и сила тока в ней определяются двумя параметрами: приложенным напряжением U0 и сопротивлением R. Так, при пониженном напряжении U0′ и сопротивлении R1 = tg 1 дуга не горит: прямая сопротивления лежит ниже вольтамперной характеристики дуги (рис. 3). Дуга не горит и при высоком напряжении U0, если увеличить балластное сопротивление цепи до величины R2 = tg 2.

Из графика, приведенного на рис. 3, видно, что дуга с большой силой тока (состояние, соответствующее точке В) может гореть при малом приложенном напряжении U0′, но при этом в цепи должно быть незначительное сопротивление R3 = tg 3. Для устойчивого горения дуги с малой силой тока (точка В') в цепь вводится достаточно большое сопротивление R1, однако при этом требуется и существенно увеличить приложенное напряжение (до U0 = 200 – 250 В). Напряжение на самой дуге даже в таком режиме остается также небольшим (U = 40 – 50 В).

Рис. 3

Применение дугового разряда. Благодаря высокой температуре происходит окисление азота в воздушном промежутке между электродами. Подобный способ получения окислов азота широко применяется в производстве азотной кислоты прямо из воздуха.

При помощи электрической дуги можно плавить металлы и получать различные сплавы, что впервые показал Петров. Дуговой разряд между металлическими электродами употребляется для местного разогрева металла (электросварка по методу Славянова и Бенардоса). Электрическая дуга может гореть не только в воздухе, но и в других атмосферах, в том числе инертных газах. Электросварка в среде инертного газа применяется для предохранения сплавляемых металлов от окисления. Электрическая дуга используется также в плазмотронах для получения плазменных струй.

Особое значение имеет электрическая дуга в парах ртути. Такая дуга является источником света в ртутно-кварцевых лампах, имеющих широкое применение в медицине и технике. Разряд в парах ртути дает первичное излучение в люминесцентных лампах (лампы дневного света). В качестве источника света дуга применяется в проекционных аппаратах, при киносъемке, в прожекторах, в маяках и т.п. Электрическая дуга на жидкой поверхности ртути обладает свойством односторонней проводимости. Это свойство используется в ртутных выпрямителях переменного тока.

Задание. Построение вольтамперной характеристики дуги.

Методика измерений основана на том, что при неизменном подводимом напряжении U0 с увеличением балластного сопротивления уменьшается сила тока, и точка В, соответствующая устойчивому горению дуги, перемещается вверх по вольтамперной характеристике (рис. 3).

- Собрать цепь по схеме, изображенной на рис. 4, где  R1 – постоянная составляющая балластного сопротивления, R2 – реостат (переменная составляющая балластного сопротивления, предназначенная для изменения силы тока в цепи дуги), K2 – выключатель вольтметра.

- Вывести сопротивление реостата (R2 = мин.). Включить цепь питания дуги ключом K1. При помощи бокового винта привести в соприкосновение угольные электроды Д. Затем развести их на расстояние 2 – 3 мм и добиться спокойного горения дуги.

- Замкнуть ключ K2 (только во время устойчивого горения дуги) и снять отсчет силы тока и напряжения по приборам.

- Увеличивая сопротивление реостата R2, уменьшать силу тока ступенями по 0,5 А до тех пор, пока сопротивление реостата не будет полностью введено (R2 = макс.). Для каждого значения силы тока снять отсчет напряжения.

- Междуэлектродные расстояния должны быть постоянными при измерениях. Это достигается быстрым проведением опыта.  Если в процессе намерений дуга погаснет, необходимо вывести реостат R2, добиться устойчивого горения дуги и повторить все измерения.

- Повторить цикл измерений два раза. По полученным значениям U и I построить вольтамперные характеристики дуги U = f (I).

Рис. 4

Вопросы для подготовки.

- Несамостоятельный и самостоятельный газовый разряд.

- Процессы, необходимые для поддержания самостоятельного разряда.

- Дуговой разряд. Условия его существования. Неустойчивость дугового разряда.

- Роль балластного сопротивления. Условия устойчивого горения дуги.

- Способ снятия вольтамперной характеристики дуги. Обосновать причину включения вольтметра только в момент устойчивого горения дуги.

- Применение дугового разряда.

Литература: [1 – 3, 5, 8].

# РАБОТА 74

# ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА

Процессы заряда и разряда конденсатора являются примерами переходных процессов. Они происходят в электрических цепях при включении и выключении источника тока. Зарядный и разрядный токи относятся к так называемым квазистационарным токам. Для расчета электрических цепей квазистационарных токов применимы законы постоянного тока.

На рис. 1 представлена схема простейшей электрической цепи заряда-разряда конденсатора через резистор. При замыкании ключа K в положение 1 конденсатор С заряжается через резистор R от источника постоянной эдс . При переключении ключа K в положение 2 конденсатор С разряжается через тот же резистор. Сила тока измеряется микроамперметром A.

Сила тока при заряде и разряде конденсатора описывается одинаковым выражением:

,                                           (1)

где  I0 =  / R – сила тока через конденсатор в начальный момент времени  (t = 0). Напряжение на конденсаторе во время заряда возрастает по закону:

,                              (2)

а при разряде оно убывает по закону:

.                                   (3)

Из выражений (1) – (3) следует, что скорости изменения силы тока и напряжения определяются величиной = RC, которую принято называть постоянной времени или временем релаксации цепи с сопротивлением и емкостью. Время релаксации численно равно времени, в течение которого сила тока уменьшается в е ≈ 2,7 раз.

Принципиальная схема измерительной установки приведена на рис. 2. Она отличается от схемы, изображенной на рис. 1, наличием переключателя K2 и потенциометра R1. При заряде конденсатора ключи K1 и K2 устанавливают в положение 1, при разряде – в положение 2. Как видно из схемы, направление тока в микроамперметре A остается неизменным в обоих процессах. Питание установки осуществляется от источника постоянной эдс . Максимальное напряжение на конденсаторе U0 ≤  регулируется при помощи потенциометра R1 и измеряется вольтметром V.

Рис. 1                                                      Рис. 2

Задание 1. Определение времени релаксации электрической цепи по графику временной зависимости силы тока при заряде и разряде конденсатора через резистор.

Внимание! Во избежание порчи микроамперметра необходимо следить за правильным положением ключей K1 и K2!

- Подключить к клеммам 3 и 4 измерительной установки конденсатор с известной емкостью С0, а к клеммам 5 и 6 резистор с известным сопротивлением R0 (значения С0 и R0 указаны на установке).

- Потенциометром R1 установить напряжение U0 = 70 В.

- Измерить начальное значение силы тока I0. Для этого оба ключа K1 и K2 перевести в положении 1 и замкнуть проводником клеммы 3 и 4.

- Поставить переключатель K2 в положение 1. Затем, действуя одновременно, замкнуть ключ K1 в положение 1 и включить секундомер.

- Снять отсчет величины силы тока заряда I по шкале микроамперметра в течение первых 2 мин через каждые 10 с (первый отсчет сделать спустя 10 с после включения секундомера). Последующие измерения делать через каждые 20 с вплоть до исчезновения тока.

- По окончании процесса заряда разомкнуть ключ K1 (поставить его в нейтральное положение). Перевести ключ K2 в положение 2. Действуя одновременно, включить секундомер и замкнуть ключ K1 в положение 2. Измерить время t и силу тока I в процессе разряда конденсатора.

Измерения проделать по три раза, как при заряде, так и при разряде конденсатора. Необходимо следить за тем, чтобы повторный заряд конденсатора начинался только тогда, когда он разрядился полностью. Все переключения делать быстро.

- Значения силы тока, полученные при заряде и разряде, занести в таблицу и построить графики зависимостей I = f1(t) и ln(I0/I) = f2(t).

- Определить время релаксации  по убыли силы тока в 2,7 раза при помощи графика I = f1(t) и по тангенсу угла наклона прямой ln(I0/I) = f2(t).

- Найденные в п. 8 значения  сравнить с величиной произведения R0C0.

Задание 2. Определение неизвестных значений сопротивления RХ и емкости CХ.

- Подключить к клеммам 3 и 4 измерительной установки конденсатор с емкостью CХ, а к клеммам 5 и 6 резистор с  сопротивлением RХ.

- Установить на вольтметре напряжение U0 = 120 В.

- Выполнить для цепи с элементами RХ и CХ измерения,  указанные в п.п.  3 – 6 задания 1.

- Построить графики зависимостей I = f1(t) и ln(I0/I) = f2(t). По этим графикам определить время релаксации Х.

- Вычислить по закону Ома сопротивление RХ при помощи начальных  значений силы тока I0 и напряжения U0.

- По данным Х и RХ вычислить CХ.

Задание 3. Определение времени релаксации электрической цепи по графику временной зависимости напряжения на конденсаторе.

- Выполнить п.п. 1 и 2 задания 2.

- Подключить к клеммам 3 и 4 параллельно конденсатору CХ электростатический вольтметр. При помощи вольтметра и секундомера снять зависимость напряжения на конденсаторе U1 и U2 от времени его заряда и разряда t через резистор RХ.

- Построить графики зависимостей U1 = f1(t) и U2 = f2(t) соответственно при заряде и разряде конденсатора. По этим графикам определить время релаксации Х1 и Х2, сравнить их между собой и со временем релаксации Х, полученным в задании 2.

Вопросы для подготовки.

- Электроемкость проводника и конденсатора. Единицы емкости. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. Электрическая энергия, запасенная в конденсаторе.

- Вывод зависимостей I = I (t) и U = U (t) при заряде и разряде конденсатора.

- Физический смысл времени релаксации . Графическое определение .

Литература: [1 – 4, 5, 9].

# РАБ0ТА 75

# ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПАРЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ

Термоэлектричество. Между тепловыми и электрическими явлениями в твердых телах имеется взаимосвязь, которая обусловливает так называемые термоэлектрические явления. К их числу принадлежит явление Зеебека. Оно состоит в возникновении электродвижущей силы (сокращенно термоэдс) в последовательной цепи, содержащей два разнородных металлических проводника при разной температуре их спаев. Величина термоэдс зависит от материала проводников и от разности температур контактов. Как правило, температурная зависимость термоэдс – нелинейная. Термоэлектрические свойства заданной пары металлов характеризуются физической величиной, которая называется удельной или дифференциальной термоэдс:

 = d /dT,                                                     (1)

физический смысл которой состоит в величине термоэдс, возникающей при разности температур контактов 1 K. Величина и знак  зависят от материала контактирующих проводников и температуры. Для большинства пар металлов  имеет порядок величины 10–6 – 10–5 В·K–1 (для полупроводников  достигает 10–3 В·K–1).

Если один из спаев находится при температуре T1, а другой – при более высокой температуре Т2 (рис. 1), то полная термоэдс может быть вычислена по формуле:

.                                                 (2)

Рис. 1

При малых разностях температур можно пользоваться также приближенной формулой:

 =  (T2 - T1).                                                 (3)

Полная термоэдс определяется тремя составляющими:

 = K + Д + Ф.                                             (4)

Вклад каждой из этих составляющих зависит от природы проводников и температуры и может быть различным как по величине, так и по знаку. Контактная составляющая термоэдс K определяется зависимостью уровня Ферми от температуры. Объемная или диффузионная составляющая термоэдс Д – термодиффузией электронов или дырок. Термоэдс Ф, фононная составляющая, – "увлечением" электронов фононами (тепловыми колебаниями кристаллической решетки).

Чтобы понять природу возникновения контактной составляющей термоэдс, рассмотрим контакт двух разнородных металлов. Носителями тока в металлах являются так называемые свободные электроны. В согласии с квантовой теорией проводимости металлов, они обладают кинетической энергией даже при абсолютном нуле. Энергия свободных электронов принимает дискретный набор значений, начиная от нуля, до некоторого максимального значения. В соответствии с принципом Паули дозволенные значения энергии свободных электронов заполняются попарно. Самый верхний уровень энергии, заполненный электронами при абсолютном нуле, называется энергией (уровнем) Ферми EF.

Уровень Ферми зависит от типа металла и от температуры. Зависимость уровня Ферми от температуры выражается формулой:

,                                 (5)

где ЕF(0) – уровень Ферми при 0 K.

Из-за различия в энергиях Ферми при приведении в контакт двух разнородных металлов А и В возникает внутренняя контактная разность потенциалов на границе их соприкосновения:

.                                         (6)

В цепи из двух и большего числа разнородных металлов контактная составляющая термоэдс не возникает при одинаковой температуре контактов, так как сумма скачков потенциалов в контактах равна нулю:

UAB(T) + UBA(T) = 0.

При разной температуре контактов возникает термоэдс, равная:

K = UAB(T1) + UBA(T2) =

=

.

Последнее выражение можно представить в виде:

.                        (7)

Это и есть контактная составляющая термоэдс. Обозначив соответственно через A′ и B′ выражения, стоящие в скобках, получим:

,            (8)

где – контактная составляющая удельной термоэдс, а величины A′ и B′ называются абсолютными термоэдс, которые экспериментально не определяются. Теоретическое значение абсолютной термоэдс можно получить, дифференцируя выражение (5) по Т:

.                                 (9)

Чтобы понять физическую природу образования Д, объемной или диффузионной составляющей термоэдс, рассмотрим проводник, на концах которого поддерживаются разные температуры. Носители тока, сосредоточенные на горячем конце, обладают большей энергией по сравнению с носителями на холодном конце. Поэтому в проводнике от горячего конца к холодному установится поток носителей тока. Если носителями тока являются электроны, то холодный конец будет заряжаться отрицательно, горячий – положительно и между ними возникнет разность потенциалов UД, зависящая от природы проводника и от разности температур. В цепи, состоящей из двух разнородных проводников А и В, эти разности потенциалов не будут компенсировать друг друга, что и приводит к появлению объемной (диффузионной) составляющей термоэдс:

UД  = UДA - UДB.                                             (10)

Величина  представляет собой диффузионную составляющую удельной термоэдс. Для однородного металлического проводника получено расчетное выражение [7]:

.                                          (11)

Принимая к сведению первые две составляющие , имеем:

,                                (12)

то есть  зависит от ЕF(0) и, следовательно, от природы металла. Согласно формуле (12) абсолютное значение удельной термоэдс изменяется пропорционально температуре, что подтверждается экспериментально. Для металлов kT << EF, и  должна быть незначительной величиной. При комнатных температурах (Т = 300 K, кТ = 0,025 эВ) для значения EF = 5 эВ абсолютная удельная термоэдс равна:  = 2∙10–6 В·K–1. Так как различие в энергиях Ферми для металлов достигает нескольких электрон-вольт, то такого же порядка должна быть и удельная термоэдс пары металлов , что хорошо согласуется с опытом.

Вклад фононной составляющей в термоэдс существенен при низких температурах и здесь не обсуждается [6, 7].

На явлении Зеебека основан принцип действия термоэлементов (термопар), которые  используются для измерения температуры тел с достаточно большой точностью в диапазоне от ~ 20 K до ~ 1500 K. Для повышения чувствительности термоэлементы соединяют последовательно. Все четные спаи поддерживают при одной температуре, а все нечетные – при другой. Такие термобатареи (термостолбики) применяются также для измерения интенсивности света. Термобатареи представляют интерес и как генераторы электрического тока. По сравнению с тепловыми установками они значительно проще и не содержат движущихся частей. По причине малой термоэдс и кпд (около 0,5 %), термобатареи из металлов в качестве источников тока не применяются. Термобатареи, изготовленные из полупроводников, позволяют поднять кпд таких источников тока до    10 %. Для сравнения, кпд плазменных преобразователей энергии и современных тепловых электростанций достигает 25 – 30 %.

Лабораторные термопары состоят из двух металлических проволок диаметром сечения от 0,1 до 1,0 мм, которые для получения хорошего контакта сварены на концах в пламени дуги. Наиболее употребительны пары металлов: железо – константан, медь – константан, железо – никель, хромель – алюмель, хромель – копель, платина – платина+родий. Удельная термоэдс таких термопар составляет десятки микровольт на градус.

Установка для измерения температуры при помощи термопары включает в себя измерительный прибор ИП, который подключается к разрыву одного из проводников, образующих термопару (рис. 2). При измерениях один из спаев поддерживается при постоянной температуре Т0, а второй приводится в тепловой контакт с исследуемым телом, температура которого – Т. Такая термопара называется дифференциальной термопарой. Шкала прибора ИП должна быть приведена в соответствие с разностью температур спаев, то есть термопара должна быть проградуирована.

Рис. 2

Для градуировки термопар используют некоторые заранее известные значения температур (реперные точки). Например, в качестве реперных точек принимают температуру таяния льда (0 0С = 273 K), кипения воды (100 0С = 373 K), кипения жидкого азота (– 196 0С = 77 K), плавления чистых металлов. При градуировке один спай термопары помещают в сосуд Дьюара с тающим льдом, а второй помещают поочерёдно в сосуды, в которых поддерживаются реперные температуры. Градуировку термопары можно осуществлять по току, напряжению и эдс.

При использовании термопары, проградуированной по току или напряжению, можно непрерывно следить за изменением температуры в изучаемом объекте по показаниям измерительного прибора – миллиамперметра или милливольтметра. Градуировочные графики представляют собой зависимости силы тока или напряжения от разности температур. Отличительной особенностью таких способов градуировки термопар является зависимость показаний приборов не только от термоэдс, но и от сопротивления самой термопары. На практике, для ослабления влияния сопротивления термопары на силу тока и напряжение внутреннее сопротивление измерительного прибора выбирают значительно больше сопротивления термопары.

Градуировка термопары по эдс дает возможность измерять непосредственно термоэдс как функцию разности температур. Для измерения эдс применяется компенсационный метод, и измерительным прибором служит потенциометр постоянного тока (ППТ). Метод компенсации позволяет исключить протекание тока через термопару при снятии отсчета и, следовательно, влияние сопротивления термопары на показания измерительного прибора. Градуировочный график представляет собой зависимость термоэдс от разности температур «горячего» и «холодного» спаев термопары. Термопарой, в которой в качестве измерительного прибора служит ППТ, удобно пользоваться в случае медленного изменения температуры изучаемого объекта, так как процесс измерения оказывается достаточно продолжительным.

В простейшем способе измерения температуры, не требующем высокой точности, в цепь термопары включают милливольтметр mV (или миллиамперметр mА) по схеме, изображенной на рис. 3, и градуировка термопары осуществляется по напряжению (или току). Горячий спай термопары приводят в контакт с телом, температуру которого нужно определить. Холодный спай термопары как бы отсутствует. Однако, на самом деле, он контактирует с самим прибором, находящимся при комнатной температуре. Таким образом, показания милливольтметра зависят от разности температур тела и прибора. Понятие дифференциальной термопары в данном случае не применяется. Чаще всего, такой способ используется для измерения больших отклонений измеряемой температуры от температуры окружающей среды.

Рис. 3

Задание 1. Градуировка термопары по току, определение удельной термоэдс и материала термопары.

Схема измерительной установки представлена на рис. 4. Здесь Rm – магазин сопротивлений, A – микроамперметр типа М-95. Холодный спай термопары находится в сосуде Дьюара с тающим льдом (Т0 = 0 °С). При отсутствии льда в сосуд Дьюара наливается вода, и температура холодного спая термопары Т0 определяется по показаниям жидкостного термометра. Горячий спай термопары находится в пробирке с керосином. Пробирка помещена в сосуд с водой, который подогревается на электроплитке. Температура керосина измеряется жидкостным термометром.

Для определения удельной термоэдс последовательно с прибором A включают добавочное сопротивление R = Rm. Величина сопротивления Rm подбирается так, чтобы при его включении заметно изменялась сила тока. Это возможно, когда добавочное сопротивление и внутреннее сопротивление измерительного прибора одного порядка величины.

Рис. 4

Определение удельной термоэдс  производится следующим образом. Вначале, без резистора Rm, измеряется сила тока I для заданной разности температур Т – Т0. Затем быстро включается резистор Rm и измеряется сила тока I′ при той же разности температур. Согласно закону Ома для величины силы тока в двух измерениях можно записать:

I =  /R0                                                    (13)

и

I′ =  /(R0 + Rm),                                              (14)

где R0 – совокупное сопротивление термопары, измерительного прибора и подводящих проводов. Решая совместно уравнения (13) и (14), получим:

.                                           (15)

С другой стороны,  =  (T – T0). Тогда расчетная формула для удельной термоэдс принимает вид:

.                                        (16)

Измерения.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.

- Установить сопротивление магазина Rm равным нулю.

- Опустить один спай термопары в сосуд Дьюара, другой спай поместить в пробирку с керосином и включить подогреватель. После повышения температуры на 3 – 5 ºC подогреватель отключить.

- Помешивая подогреваемую воду, следить за изменением показаний микроамперметра (при установленном на нуль магазине сопротивлений) и при его остановке записать значения силы тока I и температуры T горячего спая термопары. Затем быстро, чтобы не успела измениться температура, включить сопротивление магазина Rm и снять новый отсчет силы тока I′. Такие этапные подогревы и измерения делать вплоть до кипения воды.

- Результаты измерений T, I, I′ и вычислений T – T0,  и  занести в таблицу: Величина сопротивления Rm указана на лабораторном столе.

| Таблица: | Номер опыта | T | T – T0 | I | I′ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить градуировочный график термопары по току  I = f1 (T).

- Построить градуировочный график термопары по эдс   = f2 (T).

- По тангенсу угла наклона прямой  = f2 (T) определить среднее значение удельной термоэдс. Сравнить значения , вычисленные для различных интервалов температур (T – T0), между собой, а также со средним значением ср. По справочным данным [16] определить материал термопары.

Задание 2. Градуировка термопары по эдс, определение удельной термоэдс и материала термопары.

Перед началом измерений необходимо ознакомиться с устройством и правилами пользования потенциометром постоянного тока (ППТ), описанным в работе 64.

Измерения.

- Подключить свободные концы термопары к потенциометру.

- Один из спаев термопары опустить в сосуд Дьюара, а другой поместить в пробирку с керосином.

- Включить подогреватель. После повышения температуры на 3 – 5 ºC  подогреватель отключить. Помешивая воду, следить за температурой. После прекращения роста температуры измерить термоэдс.

- Такие этапные подогревы на 3 – 5 ºC и измерения делать вплоть до кипения воды.

- Построить график зависимости термоэдс от температуры горячего спая термопары  = f3 (T) и аппроксимировать его прямой линией. По тангенсу угла наклона полученной прямой определить среднее значение удельной термоэдс ср. Определить материал термопары, используя справочные данные [16].

- Сравнить графики  = f2 (T) и  = f3 (T), а также значения ср, полученные в заданиях 1 и 2.

Вопросы для подготовки.

- Термоэлектрические явления Зеебека, Пельтье и Томсона. Термоэлектродвижущая сила и физические основы ее возникновения. Удельная термоэдс.

- Элементы зонной теории электропроводности твердых тел. Энергия Ферми. Контактная разность потенциалов. Физическая природа контактной составляющей термоэдс.

- Объемная (диффузионная) составляющая термоэдс, ее физическая природа. Понятие о фононной составляющей термоэдс.

- Применение термоэлектричества.

- Способы градуировки термопар. Их достоинства и недостатки.

- Методы определения удельной термоэдс. Вывод рабочей формулы при градуировке по току. Роль добавочного сопротивления.

Литература: [1, 5 – 7, 16, работы 64 и 76].

# РАБ0ТА 76

# ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Зонная теория твердых тел. В твердом теле, кристалле, расстояния между атомами таковы, что каждый из них находится в достаточно сильном поле соседних атомов. Это приводит к смещению электронных уровней энергии одиночных атомов и их расщеплению. В результате, вместо совокупности одиночных тождественных уровней образуется множество близко расположенных уровней, которое называется разрешенной зоной. Разрешенные зоны разделены зонами недозволенных значений энергии, получивших название запрещенных зон. Ширина зон для электронов разных оболочек неодинакова. Наибольшее влияние поле кристаллической решетки оказывает на внешние валентные электроны. Поэтому заметно расщепляются лишь уровни, занимаемые валентными электронами, а также более высокие уровни энергии, не занятые ими в основном состоянии атома. Внутренние же электроны, сильно связанные с ядром, испытывают лишь незначительное возмущение от соседних атомов, поэтому их энергетические уровни остаются практически столь же узкими, как и в изолированных атомах. Ширина разрешенных и запрещенных зон зависит от расстояния между атомами в решетке (которое определяется силой химической связи). При достаточно малых расстояниях между атомами может произойти перекрытие зон, соответствующих двум соседним уровням энергии атома.

На основе зонной теории электропроводности твердых тел получено описание физики металлов, полупроводников и диэлектриков с единой точки зрения. Разрешенная зона, возникшая из уровня, на котором находятся валентные электроны в основном состоянии атома, называется валентной зоной. В соответствии с принципом Паули заполнение валентной зоны электронами происходит так, что на каждом энергетическом уровне может находиться не более двух электронов с противоположно направленными спинами (собственными механическими моментами). При абсолютном нуле энергия решетки минимальна. Поэтому валентные электроны попарно заполняют нижние уровни валентной зоны. Более высокие разрешенные зоны свободны от электронов. Верхние уровни валентной зоны могут также оказаться не заполненными. В зависимости от степени заполнения валентной зоны и ширины ближайшей запрещенной зоны возможны три принципиально важных случая, изображенные на рис 1:

а) валентная зона заполнена электронами не полностью;

б) валентная зона заполнена электронами полностью, и ширина запрещенной зоны мала;

в) валентная зона заполнена электронами полностью, и ширина запрещенной зоны велика.

В случае а электроны заполняют валентную зону не полностью. Расстояние между энергетическими уровнями внутри зоны мало (10–23 – 10–22 эВ). Поэтому при температурах выше абсолютного нуля энергия теплового движения или внешнего электрического поля оказывается достаточной для перевода части электронов на более высокие уровни все той же валентной зоны. Твердое тело с подобной схемой энергетических уровней представляет собой металл. Валентную зону металла называют зоной проводимости, а валентные электроны – свободными электронами или электронами проводимости.

а                                              б                                            в

Рис. 1

В случаях б и в валентная зона полностью заполнена электронами. Чтобы электроны получили возможность перемещаться, необходимо сообщить им энергию, не меньшую ширины запрещенной зоны. При этих условиях электрические свойства кристалла определяются шириной запрещенной зоны Е. Если эта ширина невелика (порядка нескольких десятых электрон-вольт), энергия теплового движения оказывается достаточной для перевода части электронов в свободную верхнюю зону. В кристалле появятся свободные электроны, число которых быстро растет с увеличением температуры. Свободная зона для них окажется зоной проводимости. Одновременно станет возможным переход электронов с нижних уровней валентной зоны на освободившиеся верхние уровни этой зоны. Такое вещество называется полупроводником.

Если ширина запрещенной зоны Е велика (порядка нескольких электрон-вольт), энергия теплового движения оказывается недостаточной для перевода заметного числа электронов в свободную зону. Такое вещество называют диэлектриком (изолятором). Диэлектрик почти не имеет свободных электронов и поэтому не проводит электрического тока.

Распределение электронов по уровням валентной зоны и зоны проводимости описывается функцией распределения Ферми-Дирака:

.

Эта функция лежит в основе квантовой статистики Ферми-Дирака. Частицы, подчиняющиеся этой статистике, называются фермионами. К ним относятся электроны, протоны, нейтроны и другие частицы с полу целым спином. Для фермионов характерно то, что они никогда не занимают состояния, в котором уже находится одна частица (принцип Паули). Параметр ЕF называют уровнем Ферми. В металлах при абсолютном нуле уровень Ферми совпадает с верхним заполненным электронами уровнем. У химически чистых полупроводников уровень Ферми располагается посредине запрещенной зоны.

Проводимость полупроводников. Полупроводниками являются кристаллические вещества, у которых валентная зона при абсолютном нуле полностью заполнена электронами, а ширина запрещенной зоны невелика (рис. 1б). Своим названием они обязаны тому факту, что по величине электропроводности занимают промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Однако характерным для них является не столько величина электропроводности, а то, что их проводимость увеличивается с ростом температуры. К другим особенностям полупроводников относится то, что их электропроводность осуществляется двумя типами носителей тока и сильно зависит от примесей. По типу проводимости полупроводники делятся на собственные и примесные.

Собственная проводимость. Проводимость химически чистых полупроводников называется собственной проводимостью, а сами полупроводники – собственными полупроводниками. При абсолютном нуле они ведут себя как диэлектрики. Электрическое поле не может перебросить электроны из валентной зоны в зону проводимости. При температурах выше абсолютного нуля часть электронов под действием теплового возбуждения переходит с верхних уровней валентной зоны на нижние уровни зоны проводимости. В этих условиях электрическое поле получает возможность изменять состояние электронов, находящихся в зоне проводимости. Кроме того, оставшиеся электроны валентной зоны могут под действием поля переходить на освободившиеся (вакантные) уровни этой зоны и также создавать в кристалле электрический ток. Вакантные места при этом перемещаются в направлении противоположном движению электронов, т.е. ведут себя в электрическом поле как положительно заряженные частицы. Такие фиктивные частицы называют дырками.

В собственном полупроводнике при достаточно высокой температуре идут одновременно два процесса: рождение попарно свободных электронов и дырок и рекомбинация, приводящая к парному исчезновению электронов и дырок. Равновесная концентрация носителей зарядов для каждой температуры оказывается вполне определенной и меняется с температурой по экспоненциальному закону. При отсутствии внешнего электрического поля электроны проводимости и дырки движутся хаотически. При включении поля на хаотическое движение накладывается упорядоченное движение электронов против поля и дырок  в направлении поля. Следовательно, собственная электропроводность полупроводников обусловливается носителями зарядов как бы двух знаков – электронами и дырками.

Примесная проводимость. Проводимость полупроводников, обусловленная примесями, называется примесной проводимостью. Этот вид проводимости возникает, если некоторые атомы данного полупроводника заместить атомами, валентность которых отличается на единицу от валентности основных атомов. Типичными полупроводниками являются кристаллы германия и кремния.

Предположим, что в решетке германия часть атомов 4-валентного германия замещена атомами 5-валентного фосфора. Для образования ковалентных связей с атомами германия примесному атому фосфора достаточно четырех электронов. Пятый электрон оказывается как бы лишним, легко отщепляется от атома за счет энергии теплового движения и становится свободным. Образование свободного электрона в этом случае не приводит к образованию дырки, так как избыточный положительный заряд связан с атомом примеси и перемещаться по решетке не может. Таким образом, у германия с примесью фосфора образуется только один вид носителей тока – электроны. Такой полупроводник обладает электронной проводимостью и называется полупроводником n-типа (negative – отрицательный). Атомы примеси, поставляющие электроны проводимости, называются донорами.

Предположим теперь, что в решетке германия часть атомов германия замещена атомами 3-валентного бора. Трех электронов не хватает для образования связей с четырьмя соседями, недостающий электрон может быть позаимствован у соседнего атома германия. Разорванная связь будет представлять собой дырку, которая способна перемещаться по кристаллу. Вблизи атома примеси возникает избыточный отрицательный заряд, но он связан с данным атомом и не может стать носителем тока. В данном случае также возникают носители тока только одного знака, но теперь – это дырки. Такая проводимость называется дырочной, а полупроводники называются полупроводниками р-типа (positive – положительный). Атомы примеси, отбирающие электроны проводимости у полупроводника, называются акцепторами.

В терминах зонной теории эти процессы можно представить следующим образом. Примеси искажают поле решетки, что приводит к возникновению примесных уровней, расположенных в запрещенной зоне кристалла. В случае полупроводников n-типа примесные уровни называются донорными. Они располагаются вблизи дна зоны проводимости ЕД ≈ 0,01 эВ (рис. 2а). Примесные уровни называются акцепторными и располагаются непосредственно у вершины валентной зоны в случае полупроводников р-типа ЕЭ ≈ 0,01 эВ (рис. 2б). В обоих случаях энергия теплового движения даже при обычных температурах оказывается достаточной, чтобы перевести электрон с донорного уровня в зону проводимости (рис. 2а) с образованием там электронов проводимости или из валентной зоны на акцепторный уровень с образованием дырки в валентной зоне (рис. 2б).

а                                                      б

Рис. 2

Уровень Ферми в полупроводниках n-типа располагается в верхней половине запрещенной зоны, а в полупроводниках p-типа – в нижней половине запрещенной зоны. При повышении температуры уровень Ферми в полупроводниках обоих типов смещается к середине запрещенной зоны, так как концентрация примесных носителей быстро достигает насыщения и начинает преобладать концентрация собственных носителей. В отличие от собственной проводимости, осуществляющейся дырками и электронами одновременно, примесная проводимость обусловлена, в основном, носителями одного знака. Эти носители называются основными. Кроме них, полупроводник содержит неосновные носители, наличие которых обусловлено собственной проводимостью; в полупроводнике n-типа – дырки, в полупроводнике р-типа – электроны. Их концентрация в полупроводниковых приборах, как правило, оказывается значительно ниже концентрации основных носителей.

Контакт двух полупроводников n- и p-типа. Выпрямление переменного тока можно осуществить при помощи полупроводниковых устройств, называемых полупроводниковыми диодами. В основе работы полупроводниковых диодов лежит так называемый р-n-переход, который представляет собой тонкий переходной слой на границе раздела двух областей одного и того же кристалла. Эти области отличаются типом проводимости. Диффундируя во встречных направлениях через переходной слой, дырки и электроны рекомбинируют друг с другом. Поэтому р-n-переход оказывается сильно обедненным основными носителями тока и приобретает большое сопротивление.

На границе двух областей возникает двойной электрический слой, образованный отрицательными ионами акцепторной примеси, заряд которых теперь не компенсируется дырками, и положительными ионами донорной примеси, заряд которых не компенсируется электронами. Электрическое поле направлено так, что оно противодействует дальнейшему переходу через слой основных носителей. Это приводит к понижению всех энергетических уровней, в том числе и уровня Ферми в n-области и повышению их в p-области. Равновесие достигается при такой высоте потенциального барьера eUK, при которой уровни Ферми обеих областей располагаются на одинаковой высоте (рис. 3).

Рис. 3

Изгибание энергетических зон в области перехода вызвано тем обстоятельством, что потенциал р-области в состоянии равновесия ниже, чем потенциал n-области. Соответственно, потенциальная энергия электрона в p-области больше, чем в n-области. Нижняя граница валентной зоны дает ход кривой потенциальной энергии электрона ЕРЭ в направлении, перпендикулярном переходу (сплошная кривая на рис. 4а). Заряд дырок противоположен заряду электрона, поэтому их потенциальная энергия ЕРД больше там, где меньше ЕРЭ и, наоборот (пунктирная кривая на рис. 4а). В состоянии равновесия некоторому количеству основных носителей, энергия которых выше величины потенциального барьера, удается преодолеть барьер, вследствие чего через переход течет ток основных носителей IО. Неосновные носители (дырки в n-области, электроны в р-области) могут свободно переходить через p-n-переход, так как они перемещаются при этом с более высокого энергетического уровня на более низкий, и образуют ток неосновных носителей IH. Величина этого тока зависит лишь от концентрации неосновных носителей. Динамическое равновесие устанавливается при такой высоте потенциального барьера, при которой оба тока IО и IH компенсируют друг друга.

а                                  б                                        в

Рис. 4

Выпрямляющее действие p-n-перехода. Подадим на кристалл внешнее напряжение такого направления, чтобы "плюс" был подключен к р-области, и "минус" к n-области (прямое направление). Это приводит к возрастанию потенциала р-области, то есть увеличению ЕРД и уменьшению ЕРЭ, и понижению потенциала n-области, то есть уменьшению ЕРД и увеличению ЕРЭ (рис. 46). В результате, высота потенциального барьера уменьшится, и ток IО возрастет, а IH останется неизменным. Понижение потенциального барьера, равное eU, пропорционально приложенному напряжению U. Если приложить к p-n-переходу внешнюю разность потенциалов U в обратном направлении (рис. 4в), то это приведет к повышению потенциального барьера и соответствующей убыли тока основных носителей IО. Результирующий обратный ток достигает насыщения (т.е. перестает зависеть от U) и становится равным IH.

Рис. 5

Возникающее в р-n-переходе электрическое поле при прямом напряжении "поджимает" основные носители, вследствие чего ширина переходного слоя d1 сокращается. Это приводит к уменьшению сопротивления перехода, причем тем сильнее, чем больше напряжение. И наоборот, при приложении обратного напряжения ширина переходного слоя d2 возрастает, что приводит к увеличению сопротивления р-n-перехода. Вольтамперная характеристика типичного полупроводникового диода малой мощности (зависимость силы тока I от приложенного к нему напряжения U) приведена на рис. 5.

Выпрямляющее действие р-n-перехода характеризуется коэффициентом выпрямления, равным отношению прямого тока к обратному, измеренному при одинаковых по величине прямом и обратном напряжении: k = IПР / IОБР  (U = Const). С увеличением напряжения коэффициент выпрямления быстро растет, достигая максимума, а затем уменьшается. Уменьшение коэффициента выпрямления вызывается быстрым нарастанием обратного тока вследствие электрического пробоя перехода обратным напряжением.

Необходимо отметить, что ток неосновных носителей (т.е. обратный ток) быстро растет с ростом температуры, так как с увеличением температуры концентрация неосновных носителей экспоненциально растет. При достаточно высоких температурах он достигает такой величины, что выпрямляющее действие р-n-перехода исчезает.

В работе исследуются вольтамперные характеристики кремниевого и германиевого диодов.

Задание 1. Исследование вольтамперных характеристик диодов с помощью вольтметра и амперметра.

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 6, где       В – выпрямитель (источник постоянного напряжения), R – потенциометр, mA – миллиамперметр для измерения силы тока в прямом направлении, A – микроамперметр для измерения силы тока в обратном направлении, П – переключатель направления тока, K – переключатель диодов, Д1 и Д2 – кремниевый и германиевый диоды.

Рис. 6

- Установить предел измерения вольтметра на 3 В, а миллиамперметра на максимальный предел измерения силы тока. Поставить переключатель П в положение 1, что соответствует прямому направлению тока через диод. Подключить кремниевый диод Д1 (ключ K перевести в положение 1). Потенциометр R полностью вывести (R = Rмин.). Включить источник питания В в сеть переменного напряжения ~ 220 В.

- Постепенно увеличивая при помощи потенциометра R величину подаваемого напряжения через каждые 0,2 вольта от 0 до 3 В, снять отчеты показания вольтметра и миллиамперметра.

- Поставить переключатель П в положение 2, что соответствует обратному направлению тока. При помощи потенциометра подать на диод такие же значения напряжения, как и в прямом направлении, записывая соответствующие значения силы тока по микроамперметру.

- Подключить германиевый диод Д2. Для этого ключ K перевести в положение 2. Проделать измерения по пунктам 2, 3, 4 для германиевого диода Д2.

- По полученным данным вычислить коэффициент выпрямления             k = IПР / IОБР  (при U = Const) и сопротивление диода RД. Занести все значения в таблицу и построить следующие характеристики:

1) I = f1 (U),              2) R  = f2 (U)           и            3) k = f3 (U).

Примечание. Токи и напряжения, приложенные в прямом направлении, считаются положительными при построении характеристик 1 и 2, а в обратном направлении – отрицательными. При построении 3-ей характеристики напряжение откладывается только в положительном направлении. Значения прямого тока откладывать в мA, а обратного тока – в мкA.

Задание 2. Наблюдение вольтамперных характеристик диодов при помощи осциллографа.

Рис. 7

- Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 7, где Тр – трансформатор, R – реостат, Д1 и Д2 – исследуемые кремниевый и германиевый диоды, K – ключ для подключения диодов Д1 или Д2, ЭО – электронный осциллограф.

Напряжение на сопротивлении R, пропорциональное силе тока через диод, подводится к клеммам вертикального входа осциллографа. Переменное напряжение с трансформатора подается на горизонтальный вход осциллографа. Поэтому при своем движении по экрану электронный луч "выписывает" исследуемую характеристику I = f (U) в системе координат: по горизонтали – напряжение и по вертикали – сила тока.

- Перевести осциллограф в усилительный режим (выключить его генератор развертки). Ключ K поставить в положение 1, что соответствует подключению для исследования кремниевого диода Д1.

- Включить осциллограф и трансформатор в сеть переменного напряжения ~ 220 В. При помощи ручек усиления по вертикали и горизонтали добиться удобной для наблюдения картины. Зарисовать характеристику.

- Ключ K поставить в положение 2, получить и зарисовать на экране осциллографа вольтамперную характеристику германиевого диода.

Вопросы для подготовки.

- Зонная теория твердых тел.

- Собственная проводимость полупроводников.

- Примесная проводимость полупроводников. Донорные и акцепторные уровни.

- Контакт двух полупроводников с различным типом проводимости:

а) получение p-n-перехода; б) равновесное состояние p-n-перехода;

в) выпрямляющее действие p-n-перехода; г) прямой и обратный ток.

- Вольтамперная характеристика полупроводникового диода.

- Пробой p-n-перехода. Потеря выпрямляющих свойств p-n-перехода при высоких температурах.

- Принцип работы электрических схем: а) для снятия вольтамперных характеристик диодов; б) для наблюдения вольтамперных характеристик диодов на осциллографе.

Литература: [1, 5 – 7, 16].

# РАБОТА 77

# ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

# И СГЛАЖИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРОВ

Выпрямителем называется электротехническое устройство, предназначенное для преобразования переменного тока (напряжения) промышленной частоты в постоянный ток (напряжение). Основным элементом выпрямителя является электронный прибор – вентиль, обладающий свойством односторонней проводимости. В современных выпрямителях в качестве вентиля используется полупроводниковый диод (см. раб. 76). В данной работе рассматриваются только выпрямители однофазного переменного тока.

Количественной характеристикой выпрямляющей способности выпрямителя является отношение амплитуды первой гармоники U~ к постоянной составляющей U= выходного (выпрямленного) напряжения UВЫХ, которое называется коэффициентом пульсаций q:

.                                                 (1)

Чем меньше коэффициент пульсаций, тем выше качество выпрямления.

При помощи простейшего выпрямителя (рис. 1а), состоящего из одного диода Д, обеспечивается однополупериодное выпрямление. Как правило, выпрямители снабжаются входными трансформаторами Тр. Сила тока и напряжение на нагрузке Rн не меняются по направлению, но не постоянны во времени: они – пульсирующие (рис. 2а). Кроме того, при однополупериодном выпрямлении среднее выходное напряжение в два раза меньше эффективного входного напряжения, а коэффициент пульсаций q = 1,57.

а                          б                                   в

Рис. 1

Для того чтобы улучшить качество выпрямления и с большей отдачей использовать потенциальные возможности источника переменного тока применяют двухполупериодные выпрямители. Коэффициент пульсаций при двухполупериодном выпрямлении составляет: q = 0,67. Наименьшее значение 0,057 этот коэффициент принимает в выпрямителях трехфазного тока. Принципиальные схемы двухполупериодных выпрямителей показаны на рис. 1(б, в).

а                                                           б

Рис. 2

Переменная составляющая выпрямленного напряжения и тока вредно сказывается на работе радиотехнических устройств. В тех случаях, когда требуется понизить коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока), между выпрямителем и нагрузкой включается дополнительное звено, которое называется сглаживающим электрическим фильтром. Основными требованиями, предъявляемыми к нему, являются: максимальное уменьшение переменной составляющей и минимальное уменьшение постоянной составляющей выпрямленного напряжения (тока). Простейшими электрическими фильтрами являются емкостный C и индуктивный L фильтры (рис. 3а и 3б). Их комбинации представляют собой более сложные фильтры (рис. 3 (в, г)).

а                       б                               в                                      г

Рис. 3.

Эффективность действия фильтра оценивается по коэффициенту сглаживания, определяемому как отношение коэффициента пульсации на входе фильтра (на выходе выпрямителя) q1 к его значению на выходе фильтра  (на нагрузке) q2:

s = q1 / q2.                                                  (2)

Чем выше коэффициент сглаживания, тем лучше фильтр. Принимая во внимание определение коэффициента пульсаций (1), коэффициент сглаживания может быть вычислен как отношение амплитуды первой гармоники выпрямленного напряжения на нагрузке без фильтра  к его значению на нагрузке с подключенным фильтром :

.                                               (3)

Емкостный C-фильтр (рис. 3а) состоит из конденсатора C, включенного параллельно нагрузке Rн. Он обеспечивает хорошее сглаживание при больших сопротивлениях нагрузки, т.е. при малых токах. Для этого должно выполняться условие:

.

Действия конденсатора в фильтре заключаются в том, что в те моменты, когда напряжение на выходе выпрямителя превышает напряжение на конденсаторе, он заряжается и, следовательно, запасает электрическую энергию от источника тока. В те моменты, когда напряжение на выходе выпрямителя меньше напряжения на конденсаторе, конденсатор разряжается через сопротивление нагрузки (отдает ранее запасенную энергию). Поэтому амплитуда пульсирующего напряжения на нагрузке уменьшается. Процессы заряда и разряда периодически повторяются. На рис. 2б показаны эпюры выходного напряжения при однополупериодном выпрямлении с использованием С-фильтра. Расчетная формула коэффициента сглаживания С-фильтра достаточно сложна, и здесь она не приводится.

Индуктивный L-фильтр (дроссель) состоит из катушки самоиндукции с ферромагнитным сердечником и включается последовательно с сопротивлением нагрузки (рис. 3б). Он обеспечивает хорошее сглаживание пульсаций при малых сопротивлениях нагрузки, то есть при больших токах. Для этого должно выполняться условие:

.

Так как дроссель и сопротивление нагрузки образуют делитель напряжения, то падение переменной составляющей напряжения на дросселе будет значительно больше, чем на сопротивлении нагрузки. Если активное сопротивление дросселя мало, то постоянная составляющая напряжения на входе фильтра будет примерно равна постоянной составляющей напряжения на выходе фильтра. Принцип действия дросселя как фильтра состоит в том, что в нем при нарастании импульса выпрямленного тока в результате действия э.д.с. самоиндукции задерживается рост тока, а при спаде – задерживается его убыль. Тем самым сглаживается пульсация тока в цепи нагрузки. Коэффициент сглаживания L-фильтра приближенно равен:

sL ≈  L / R.                                                 (4)

Фильтрация улучшается при использовании комбинированного индуктивно-емкостного Г-образного LC-фильтра (рис. 3в). Реактивные сопротивления фильтра должны удовлетворять условиям:

XC << RH << XL.

Коэффициент сглаживания, обеспечиваемый LC-фильтром, приближенно равен:

sLC ≈ 2LC.                                                 (5)

Дальнейшее повышение качества фильтрации получается при использовании П-образного CLC-фильтра (рис. 3г). Наибольший коэффициент сглаживания достигается с помощью резонансных фильтров. Фильтр, включенный параллельно нагрузке, настраивается на резонанс напряжений (рис. 4а). Фильтр, включенный последовательно с нагрузкой,  настраивается на резонанс токов. Такой фильтр называется «фильтр пробка» (рис. 4б).

Рис. 4

Коэффициент полезного действия выпрямителя равен:

η = PВЫХ / PВХ,                                             (6)

где PВЫХ – мощность, снимаемая с выпрямителя, PВХ – мощность, подаваемая на выпрямитель.

Электрическая схема установки, предназначенной для исследования простейших выпрямителей и электрических фильтров, представлена на рис. 5, где Тр – трансформатор с нулевым выводом (с отводом от средней точки), Д1 и Д2 – полупроводниковые диоды, V – вольтметр, A – амперметр, RH – сопротивление нагрузки, K1 – переключатель вольтметра, K2, K3 и K4 – ключи для присоединения различных элементов схемы, ЭО – электронный осциллограф, П – переключатель выпрямителей.

Рис. 5

Задание 1. Определение кпд выпрямителей. Задание выполняется без фильтров.

Упражнение 1. Определение кпд двухполупериодного выпрямителя ηДВ.

- Разомкнуть ключи K2 и K3.

- Замкнуть ключ K4.

- Переключатель П поставить в положение 3.

- Включить трансформатор в сеть ~ 220 В.

- Переключатель K1 поставить в положение 1 и записать показание вольтметра U1, а затем переключатель K1 поставить в положение 2 и записать новое показание вольтметра U2. Так как ток через амперметр А при этом не меняется, то кпд вычисляют по формуле:

η = U1 / U2.                                                (7)

Упражнение 2. Определение кпд однополупериодного выпрямителя ηОВ.

Переключатель П перевести в положение 2 и повторить те же измерения, что и в упражнении 1. Вычислить кпд по формуле (7).

Задание 2. Наблюдение осциллограмм входного и выпрямленного напряжений.

- Разомкнуть ключи K2 и K3, замкнуть K4. Переключатель П поставить в положение 1. Включить осциллограф и трансформатор в сеть ~ 220 В. Регулировкой ручек "Диапазон частот" и "Частота плавно" добиться устойчивого изображения подводимого к выпрямителю напряжения. Зарисовать наблюдаемую форму кривой напряжения. По осциллографу измерить амплитудное значение переменного напряжения U0.

- Переключатель П поставить в положение 2. Зарисовать наблюдаемую форму кривой напряжения при однополупериодном выпрямлении. По осциллографу измерить амплитудное значение пульсирующего напряжения UОВ.

- Переключатель П поставить в положение 3. Зарисовать наблюдаемую форму кривой напряжения при двухполупериодном выпрямлении. По осциллографу измерить амплитудное значение пульсирующего напряжения UДВ.

- Сравнить значения U0, UОВ и UДВ.

Задание 3. Изучение сглаживающего действия фильтров при помощи осциллографа.

- Для наблюдения сглаживающего действия С-фильтра получить на экране осциллографа кривую напряжения на нагрузке RН. Для этого замкнуть ключи K2 и K4, разомкнуть ключ K3.

- Для наблюдения сглаживающего действия L-фильтра разомкнуть ключи K2, K3 и K4.

- Для наблюдения сглаживающего действия Г-образного LC-фильтра замкнуть ключ К3, разомкнуть ключи K2 и K4.

- Для наблюдения сглаживающего действия П-образного CLC-фильтра замкнуть ключи K2 и K3, разомкнуть ключ K 4.

- Опыты проделать при однополупериодном (см. задание 2, п.п. 1 и 2), а затем при двухполупериодном выпрямлении (см. задание 2, п. 3).

- Зарисовать переменные составляющие выпрямленного напряжения. На зарисовках осциллограмм указать, при какой чувствительности осциллографа они получены.

- По осциллографу измерить амплитудные значения пульсирующего напряжения U0С, U0L, U0LС и U0CLС.

- Вычислить коэффициенты сглаживания по формулам (1) – (3).

- Проверить справедливость формул приближенного расчета (4) и (5).

- Сравнить и объяснить полученные результаты.

Вопросы для подготовки.

- Физические принципы работы полупроводниковых диодов в выпрямителях. Вольтамперная характеристика полупроводникового диода.

- Схемы двухполупериодного выпрямителя с нулевым выводом и мостовая. Направление токов в каждой схеме. Допустимые обратные напряжения для различных схем выпрямителей.

- Схемы фильтров. Физические процессы, протекающие в них при сглаживании выпрямленного напряжения и тока. Коэффициент пульсаций и коэффициент сглаживания.

Литература: [1, 4 – 7, 10 – 12, 16, работа 76].

# РАБОТА  78

# ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ТРИОДА – ТРАНЗИСТОРА

Если к p-n-переходу приложить разность потенциалов в прямом направлении, то начинается переход дырок из p-полупроводника в n-полупроводник, а электронов – в обратном направлении. В цепи возникает ток. Дырки в n-полупроводнике и электроны в p-полупроводнике становятся неосновными носителями и рекомбинируют с основными носителями. Так как процесс рекомбинации протекает не мгновенно, то вблизи границы p-n-перехода происходит накопление неосновных носителей: в n-полупроводнике – дырок, в p-полупроводнике – электронов. Осуществляется как бы "впрыскивание" (инжекция) электронов в граничный слой p-полупроводника и дырок в граничный слой n-полупроводника. Концентрация неосновных носителей N вблизи перехода выражается формулой:

,

где N0 – концентрация неосновных носителей на границе p-n-перехода.

Если t = , то N0/N = e. Следовательно,  представляет собой время, в течение которого концентрация уменьшается в е ≈ 2, 71 раз. За это время неосновные носители успевают пройти от границы внутрь полупроводника на расстояние L. Параметр  называется средним временем жизни носителей, L – их диффузионной длиной.

Рис. 1

Инжекция носителей тока лежит в основе работы полупроводникового триода (транзистора). Транзистор состоит из двух p-n-переходов, соединенных навстречу друг другу в виде либо p-n-p-, либо n-p-n-типа. Рассмотрим плоскостной транзистор n-p-n-типа. Он состоит из двух n-областей, между которыми заключена p-область полупроводника. В отсутствие приложенных внешних напряжений расположение кривой потенциальной энергии электронов (сплошная кривая) и дырок (пунктирная кривая) показано на рис. 1а. В результате диффузии основных носителей на границах p-n-переходов образуются контактные разности потенциалов U и, соответственно, потенциальные барьеры eU (одинаковые, если одинаковы концентрации носителей в n-областях).

Приложим к этим переходам напряжения, как показано на рис. 2. К левому p-n-переходу прикладывается прямое напряжение UЭ. Энергетический потенциальный барьер для основных носителей при этом понижается на величину eUЭ, и становится равным e(U - UЭ) (рис. 1б). Через границу начинает протекать ток основных носителей. р-область изготавливается такой, чтобы концентрация основных носителей (дырок) была в ней значительно меньше концентрации основных носителей (электронов) в n-области, поэтому через левый p-n-переход течет, преимущественно, ток электронов из n-области в p-область. Левая n-область называется эмиттером, p-область – базой, а правая n-область – коллектором. К правому p-n-переходу прикладывается напряжение UK в обратном направлении, поэтому энергетический барьер для основных носителей здесь повышается и становится равным e(U + UK). В отсутствие напряжения UЭ ток через этот переход обусловливается преимущественно неосновными носителями. Их концентрация мала, поэтому ток незначителен.

Рис. 2

В базовой области p-электроны становятся неосновными носителями и легко могут диффундировать через p-n-переход, попадая в коллектор. Если толщина a базы значительно меньше диффузионной длины (a << L), то почти все электроны "впрыснутые" в базовую область, достигают коллектора. Таким образом, к уже существующему незначительному току неосновных носителей добавляется значительный ток (в том же направлении) электронов из базы в коллектор. Так как ток через оба p-n-перехода создается одними и теми же электронами, то ток коллектора не превышает тока эмиттера, и усиления тока в данной схеме не происходит. Но вследствие включения коллекторного перехода в запорном направлении сопротивление его велико, что позволяет включить в цепь коллектора большое нагрузочное сопротивление R2 и, следовательно, снимать большое напряжение, величина которого сильно меняется при незначительном изменении напряжения сигнала на входе. Поэтому такое устройство будет работать как усилитель напряжения, подобный по своему действию усилителю на трехэлектродной лампе с общим катодом. Роль катода играет эмиттер, анода – коллектор, сетки – база.

Для успешной работы прибора необходимо, чтобы почти весь эмиттерный ток состоял из электронов, так как дырки к коллектору не идут и в усилении не участвуют. Отношение электронной составляющей тока эмиттера IЭЛ к полному току эмиттера IЭ называется эффективностью эмиттера γ = IЭЛ / IЭ. В типичных случаях γ = 0,9999. На пути от эмиттера к коллектору часть электронов рекомбинирует с дырками базовой области. Поэтому ток коллектора IK меньше электронной составляющей тока эмиттера IЭЛ. Отношение β' = IK / IЭЛ называется коэффициентом переноса. В реальных транзисторах β' = 0,9999, т.е. фактически все электроны, инжектированные в базу, достигают коллектора. Коэффициентом усиления по току называется отношение:

.

Коэффициент усиления по напряжению, равный

,

у современных транзисторов может превышать 104. Теория транзисторов с p-n-p-переходами аналогична теории транзисторов с n-p-n-переходами, в которой электроны играют роль дырок, а дырки – электронов. Располагая триодами противоположной полярности, можно конструировать схемы, которые неосуществимы на вакуумных лампах.

Зависимости между входными и выходными токами и напряжениями в транзисторе принято представлять четырьмя семействами характеристик (рис. 3). На этом рисунке каждое семейство представлено лишь одной кривой. В правой верхней четверти содержится семейство выходных характеристик: IK = f (UKЭ) при IБ = Сonst. B верхней левой четверти находится семейство характеристик передачи по току при UKЭ = Const. Левая нижняя четверть содержит семейство входных характеристик UБЭ = f (IБ) при UKЭ = Const, а нижняя правая четверть – семейство характеристик обратной связи по напряжению UБЭ = f (UKЭ) при IБ = Сonst.

Выбрав некоторую точку А на характеристике в качестве рабочей, и задав таким образом IK, можно найти соответствующие точки на других характеристиках (В, С, Д). Построив в окрестностях этих точек характеристические треугольники приращений, можно определить ряд параметров транзистора:

а) в точке A входную проводимость ,

б) в точке B коэффициент усиления по току ,

в) в точке С входное сопротивление  .

Рис. 3

Схема лабораторной установки приведена на рис. 4. Исследуемый транзистор Т – p-n-p-типа. Питание установки осуществляется от двух источников постоянного напряжения ББЭ и БКЭ. Изменение напряжений UБЭ на базе Б и UKЭ на коллекторе K по отношению к эмиттеру осуществляется при помощи потенциометров R1 и R2. Вольтметр V1 предназначен для измерения напряжения UБЭ, вольтметр V2 – напряжения UKЭ, миллиамперметр mA – коллекторного тока IK , и микроамперметр A – тока базы IБ.

Внимание! Значения токов IБ и напряжений UKЭ, рекомендованные для проведения опытов, указаны на панели установки.

Рис. 4.

Задание.

- Ознакомиться со схемой установки, расположением приборов и ручек управления, поставить потенциометры R1 и R2 в положения, соответствующие наименьшим значениям напряжений UБЭ и UKЭ, и включить установку.

- Снять выходные характеристики IK = f (UKЭ) для трех значений силы тока IБ.

- Снять характеристики передачи по току IK = f (IБ) для двух значений напряжения UKЭ.

- Снять входные характеристики UБЭ = f (IБ) для двух значений UKЭ.

- Снять характеристики обратной связи по напряжению UБЭ = f (UKЭ) для трех значений IБ.

- По полученным данным построить четыре семейства характеристик и определить графически входную проводимость , входное сопротивление RВХ и коэффициент усиления по току  (см. рис. 3).

- Вычислить коэффициент усиления по току для схемы с общей базой по формуле:

 =  / (+1).

Вопросы для подготовки.

- Основы зонной теории проводимости твердых тел, p-n-переход в полупроводниках. Инжекция носителей тока. Понятие диффузионной длины носителей.

- Устройство и принцип действия транзистора. Роль эмиттера, базы и коллектора.

- Преимущества транзисторов по сравнению с вакуумными лампами.

- Обозначения на схемах транзисторов p-n-p- и n-p-n-типов.

- Статические параметры транзисторов.

- Статические характеристики транзистора и определение по ним его параметров.

- Простейшие электрические схемы усилителя низкой частоты и генератора на транзисторе.

Литература: [1, 6, 7, 13, работа 76].

# РАБОТА 79

# ИЗУЧЕНИЕ ВАКУУМНОГО ДИОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА

Вакуумный диод представляет собой хорошо откаченный металлический или стеклянный баллон, содержащий два электрода. В простейшем случае катод имеет форму тонкой прямой нити, анод – коаксиального цилиндра. Действие вакуумного диода основано на явлении термоэлектронной эмиссии с поверхности катода. Нагрев катода осуществляется электрическим током. Ток в цепи диодного промежутка возможен, если на анод подается положительный относительно катода потенциал. Зависимость анодного тока от приложенного между электродами анодного напряжения (вольтамперная характеристика) не подчиняется закону Ома. Это объясняется тем, что при наличии термоэлектронной эмиссии около катода образуется отрицательный пространственный заряд в виде электронного облака. Вследствие существования пространственного заряда при малых анодных напряжениях лишь сравнительно небольшая часть электронов достигает анода, и сила анодного тока оказывается значительно меньше возможного тока эмиссии. С ростом анодного напряжения концентрация электронов в облаке пространственного заряда уменьшается, тормозящее действие пространственного заряда делается меньше и анодный ток постепенно увеличивается.

Когда потенциал анода становится настолько большим, что все электроны, испускаемые катодом, попадают на анод, ток достигает насыщения и перестает зависеть от приложенного напряжения. Плотность тока насыщения, то есть сила тока насыщения на каждую единицу поверхности катода, характеризует эмиссионную способность катода, которая зависит от природы катода и его температуры. Зависимость плотности тока насыщения от температуры Т и работы выхода электронов из металла e теоретически описывается формулой Ричардсона-Дешмана:

,                                      (1)

где А – некоторый коэффициент пропорциональности, который рассчитывается методами квантовой физики.

Вольтамперные характеристики диода при разных температурах катода представлены на рис. 1. Существование незначительного анодного тока при малых отрицательных напряжениях на аноде объясняется тем, что небольшая часть электронов, испускаемых катодом, имеет начальную кинетическую энергию, достаточную для преодоления задерживающего электрического поля между анодом и катодом.

В области, далекой от насыщения, зависимость анодного тока от анодного напряжения довольно хорошо следует полученному теоретически Богуславским и Ленгмюром закону трех-вторых:

,                                                  (2)

где B – коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов. Для коаксиальных цилиндрических электродов он равен:

.                                         (3)

где  0 –  электрическая постоянная, l – длина катода, r – радиус анода,  2 – коэффициент, зависящий от отношений радиусов анода и катода, и при отношении радиусов больше 10 близок к единице. Благодаря присутствию в формуле удельного заряда электрона e/m, появляется возможность экспериментального определения этого отношения.

Формула (3) справедлива при следующих допущениях:

- начальные скорости электронов, эмитируемых катодом, настолько малы, что можно считать их равными нулю.

- анодный ток далек от насыщения;

- пространственный заряд создает такое распределение потенциала между катодом и анодом, что непосредственно у катода напряженность электрического поля равна нулю.

- дефекты конструкции диода отсутствуют.

На практике, имеются всегда отклонения от принятых допущений, которые приводят к тому, что получить экспериментально соответствие закону 3/2 достаточно сложно. Из факторов, приводящих к отклонению от закона трех-вторых, наиболее существенными являются следующие:

- отличие начальных скоростей от нуля. Этот факт является существенным при малых анодных напряжениях;

- неэквипотенциальность катода (особенно, в случае катодов прямого накала);

- асимметрия системы электродов (например, некоаксиальность катода и анода);

- наличие остатков газа в лампе. Этот факт является существенным при достаточно высоких анодных напряжениях, когда возможна ионизация газа. Положительные ионы нейтрализуют действие отрицательного пространственного заряда, и анодный ток возрастает быстрее, чем следует из закона трех-вторых.

Существование начальных скоростей электронов, а также некоторые другие отклонения от допущений приводят к тому, что характеристики, снятые при разных токах накала, оказываются не совпадающими даже при малых анодных напряжениях; переход к насыщению осуществляется не резко, а в виде постепенного загиба кривой. При использовании ламп с подогревным оксидным катодом не удается достигнуть постоянства тока насыщения. Это обусловлено заметным прогрессивным влиянием внешнего электрического поля на величину тока эмиссии оксидного катода. Существенно и то обстоятельство, что величина удельного заряда электрона входит в формулу (3) под знаком квадратного корня. Соответственно, при расчете удельного заряда по этой формуле погрешность увеличивается.

Рис. 1                                                 Рис. 2

Целью настоящей работы является исследование вольтамперных характеристик вакуумного диода и определение удельного заряда электрона на основании закона трех-вторых Богуславского-Лэнгмюра.

Схема измерительной установки приведена на рис. 2. В работе используется электронная лампа Л с подогревным оксидным катодом. Ток накала регулируется реостатом R1 и измеряется амперметром А. Анодное напряжение регулируется потенциометром R2 и измеряется вольтметром V. Анодный ток измеряется миллиамперметром mА. Конструктивные характеристики лампы l, r и 2 указаны на рабочем месте. Отличие опытных значений удельного заряда от истинного может достигать 20 %.

Задание 1. Снятие вольтамперных характеристик диода.

- Собрать цепь по схеме рис. 2. Включить питание и дать прогреться лампе в течение нескольких минут.

- Исследовать зависимость анодного тока от анодного напряжения при разных значениях тока накала. Анодные напряжения изменять от нуля до максимально возможных значений. При снятии каждой вольтамперной характеристики следить за тем, чтобы сила тока накала не менялась.

- Построить 3 графика зависимости анодного тока от анодного напряжения, соответствующие 3 различным токам накала. Объяснить полученные кривые. (Рекомендованные значения тока накала указаны на рабочем месте).

Задание 2. Определение удельного заряда электрона.

- Построить график зависимости анодного тока от анодного напряжения в степени трех-вторых: I = f (U 3/2). При построении этого графика следует использовать экспериментальные данные вольтамперной характеристики, относящиеся к области, где выполняется закон трех-вторых.

- Определить угловой коэффициент B полученной прямой и рассчитать по формуле (2) величину удельного заряда электрона в системе СИ.

Вопросы для подготовки.

- Энергия электронов в металле. Энергия Ферми. Работа выхода.

- Термоэлектронная эмиссия. Вакуумный диод. Электрическая схема изучения термоэлектронной эмиссии в вакуумном диоде.

- Вольтамперные характеристики диода. Их объяснение. Закон Богуславского-Лэнгмюра. Формула Ричардсона-Дешмана.

- Определение удельного заряда электрона на основе закона трех-вторых. Другие способы его определения. Источники возможных ошибок.

Литература: [1, 2, 8, 14 – 16].

# РАБОТА 80

# ИЗУЧЕНИЕ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОЙ ЛАМПЫ – ТРИОДА

Трехэлектродная электронная лампа (триод) применяется в электронных устройствах, в основном, для усиления электрических сигналов и генерирования электрических колебаний. Конструктивно триод отличается от диода (двухэлектродной лампы) тем, что между катодом и анодом расположен третий электрод – сетка, выполненный в виде проволочной спирали или металлической сетки. Сетка по своему назначению может быть названа управляющим электродом, так как при помощи незначительного приращения потенциала сетки относительно катода можно вызвать приращение потенциала анода, увеличенное в десятки и сотни раз. Поскольку анодный ток однозначно связан с напряжением на нем, то напряжением сетки одновременно управляется и ток анода.

Величина анодного тока в триоде зависит от температуры катода, анодного напряжения и напряжения на сетке. В рабочих схемах лампа всегда работает при постоянном напряжении накала. В этом случае анодный ток оказывается зависящим от напряжения сетки Uc и анода Ua. Зависимость анодного тока триода только от напряжения на сетке называется сеточной характеристикой, а зависимость анодного тока только от анодного напряжения – анодной. Эти зависимости и соответствующие им характеристики и параметры называются статическими, поскольку они определяют режимы, при которых Uс или Ua остается неизменным.

Статические параметры триода: µ, Ri и S. Анодный ток триода Ia является функцией двух напряжений Uc и Ua. Следовательно, для него выражение полного дифференциала можно записать в виде

.                                   (1)

Частная производная , обозначаемая буквой S, определяет зависимость анодного тока от напряжения на сетке при Ua = Const. Параметр S, равный тангенсу угла наклона анодно-сеточной характеристики лампы Ia = f (Uc), называется крутизной анодно-сеточной характеристики или, упрощенно, крутизной лампы. Ее принято измерять в mA/В.

Величина, обратная частной производной  при Uс = Const называется внутренним сопротивлением лампы и обозначается Ri. Внутреннее сопротивление измеряется обычно в килоомах (кОм).

Параметр триода – статический коэффициент усиления  показывает, во сколько раз на анодный ток сильнее действует изменение сеточного напряжения по сравнению с изменением анодного напряжения. Величина, обратная статическому коэффициенту усиления, называется проницаемостью лампы: D = 1 / µ.

Основные параметры анодной цепи трехэлектродной ламп µ, Ri и S  связаны между собой простым соотношением:

µ = Ri S.                                                      (2)

Графический способ определения параметров µ, Ri и S. Рассмотрим способ определения статических параметров триода по семейству анодных характеристик Ia = f (Ua) (рис. 1). Через заданную точку А, в которой надо определить параметры, проводим прямые, параллельные осям координат до пересечения с соседними характеристиками. При этом образуются характеристические треугольники АВС и AEF, катеты которых равны значениям Ia и Ua, необходимых для вычисления статических параметров. Изменение сеточного напряжения при переходе от одной вершины треугольника к другой определяется по тем значениям потенциала сетки, при которых сняты используемые характеристики. Эти значения Uc указаны возле каждой кривой.

Точкам В и Е соответствует одинаковая величина силы анодного тока. При переходе из точки B в точку Е изменение анодного напряжения Ua компенсируется изменением напряжения на сетке Uc. Это дает возможность вычислить значение коэффициента усиления  = - Ua / Uc.

Сравнивая точки С и F, видно, что в них разная величина анодного тока Ia вызвана изменениями только сеточного потенциала Uс. По этим данным можно вычислить крутизну характеристики S = Ia / Uc.

Сравнение точек В и С или Е и F, лежащих на одной кривой, т.е. имеющих один и тот же потенциал сетки, показывает, что увеличение тока на Ia при переходе от точки В к точке С или от F к Е вызвано только увеличением анодного напряжения Ua. Следовательно, можно определить внутреннее сопротивление Ri = Ua / Ia.

Статические параметры µ, Ri и S могут быть определены также по семейству сеточных характеристик Iaf (Uс) (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Если семейство характеристик дается только двумя кривыми, то строится один характеристический треугольник, одной из вершин которого является заданная точка. Чем меньшими выбраны Ia, Ua и Uс, тем точнее определяются параметры лампы.

Динамический режим триода. Динамический или рабочий режим триода характеризуется тем, что последовательно в анодную цепь лампы включают активное нагрузочное сопротивление Ra. В этом случае подводимое от источника напряжение U будет равно сумме падений напряжения на внутреннем сопротивлении лампы Ua и нагрузке UR, т.е.

U UaUR    или   U UaIaRa.                                 (3)

При увеличении потенциала сетки Uс происходит увеличение анодного тока Ia и, следовательно, второго слагаемого суммы. Так как U – величина постоянная, то напряжение на аноде лампы должно уменьшиться. При уменьшении потенциала сетки все происходит наоборот. Следовательно, в динамическом режиме переменная составляющая анодного тока изменяется в фазе, а анодного напряжения – в противофазе с переменным напряжением на сетке.

Выражение для крутизны в динамическом режиме можно получить следующим образом. Продифференцируем выражение (3):

dUa = – Ra dIa.

Перепишем уравнение (1) в виде dIa = SdUc + (1Ri)dIa, подставим в него выражение для dUa  и получим:

dIa = SdUc – (Ra Ri) dIa    или   [1+(Ra Ri)] dIa = SdUc.

Отсюда крутизна динамической характеристики определяется как:

S∂ = dIa / dUc = S / [1+(Ra Ri)].                                       (4)

Другой параметр лампы – коэффициент усиления при динамическом режиме µ∂ определяется из отношения переменного напряжения dUR, создаваемого на нагрузке Ra, к переменному напряжению dUс, действующему в цепи сетки: µ∂ = dUR / dUс. С учетом того, что изменение напряжения на зажимах нагрузочного сопротивления равно dUR = Ra dIa, имеем:

µ∂ = Ra dIa / dUс = Ra S∂

или

µ∂ = Ra S / [1+(Ra Ri)] =  Ra S Ri / (Ra + Ri) = µ / [1+( RiRa)].          (5)

Из полученных выражений (4) и (5) следует, что динамическая крутизна и динамический коэффициент усиления меньше их статических значений.

Задание.Снятие характеристик и определение параметров триода.

Электрическая схема лабораторной установки приведена на рис. 3. Для питания цепей анода и сетки используются два выпрямителя: высоковольтный и низковольтный. Они смонтированы под столом, а выпрямленные напряжения от них подведены к соответствующим розеткам. Включаются оба выпрямителя в сеть ~ 220 В при помощи одной вилки. Напряжение накала лампы - стандартное ~ 6,3 В. Оно подведено к розетке на столе.

Напряжение на аноде триода Ua регулируется потенциометром R и измеряется вольтметром Va, а ток в цепи анода Ia измеряется миллиамперметром mA. Переключатель Пa служит для включения нагрузки в динамическом режиме. Напряжение на сетке триода Uc регулируется потенциометром Rc и измеряется вольтметром Vc. Переключатель Пс служит для изменения знака напряжения сетка – катод.

Рис. 3

Внимание! При выполнении измерений следить в упражнении 2 за постоянством сеточного напряжения Uс, а в упражнениях 3 и 4 – напряжения в анодной цепи Ua. Графики вычерчивать на миллиметровой бумаге.

- Собрать цепь согласно схеме (рис. 3) и включить выпрямители в сеть.

- Для снятия семейства статических анодных характеристик установить заданное постоянное напряжение на сетке и изменять анодное напряжение от 0 до максимально возможного, записывая соответствующие значения анодного напряжения Ua и анодного тока Ia. Для первых 5 точек измерения проводить через 10 В, а затем продолжить измерения через 20 В. Проделать те же измерения при двух других заданных напряжениях на сетке. Результаты занести в таблицу.

- Для снятия семейства статических сеточных характеристик установить заданное напряжение на аноде и уменьшать напряжение на сетке от +6 В до минимально возможного (отрицательного) напряжения ступенями через 1 В, записывая соответствующие значения сеточного напряжения Uс и анодного тока Ia. Проделать то же при двух других заданных напряжениях на аноде. Результаты занести в таблицу.

- Для получения семейства динамических сеточных характеристик при заданном напряжении в анодной цепи включить переключателем Па нагрузочное сопротивление Ra1 и снять зависимость тока анода от напряжения на сетке, как в упражнении 3. Повторить то же самое с другим сопротивлением Ra2. Проделать такие измерения при другом напряжении в анодной цепи. Полученные данные занести в таблицу.

- Построить семейства статических анодных и сеточных характеристик и графически определить статические параметры лампы µ, Ri и S.

- Построить семейство динамических сеточных характеристик, определить крутизну S∂ и коэффициент усиления µ∂ и сравнить со значениями, полученными по формулам (4) и (5).

Вопросы для подготовки.

- Термоэлектронная эмиссия. Закон Богуславского-Лэнгмюра. Формула Ричардсона-Дешмана.

- Устройство и виды катодов.

- Устройство, принцип действия и назначение лампового триода.

- Параметры триода и связь между ними. Графическое определение параметров триода.

- Статические анодные и сеточные характеристики, принципиальная схема для их снятия.

- Динамический режим работы триода.

- Усиление электрических сигналов ламповым триодом.

- Недостатки триода, многосеточные лампы.

- Применение лампового триода для усиления и генерирования электрических колебаний. Простейшие схемы.

Литература: [1, 2, 8, 14 – 16].

ЛИТЕРАТУРА

- Калашников С. Г. Электричество. – М.: Физматлит. 2003.

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. – М.: Физматлит-МФТИ. 2002.

- Савельев И. В. Курс общей физики. Кн. 2. Электричество и магнетизм. – М.: Апрель - АСТ. 2003.

- Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы. – М.-СПб.: Физматлит. 2000.

- Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм. – М: Высшая школа. 1977.

- Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 3. – М.: Наука. 1982.

- Епифанов Г. И. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа. 1977.

- Капцов Н. А. Электроника. – М.: Энергия. 1953.

- Телеснин Р. В., Яковлев B. Ф. Курс физики. Электричество. – М.: Просвещение. 1970.

- Белопольский И. И. Источники питания радиоустройств. – М.: Энергия. 1963.

- Евсюков А. А. Электротехника. – М.: Просвещение. 1979.

- Каганов И. Л. Электронные и ионные преобразователи. – М.: Радио и связь. 1974.

- Жеребцов И. П. Основы электроники. – М.: Энергия. 1974.

- Власов В. Ф. Электронные и ионные приборы. – М.: Энергия. 1960.

- Физический практикум. Электричество и оптика. Под ред. Ивероновой В. И. – М.: Наука. 1968.

- Лабораторные работы общего физического практикума. Электрические измерения и приборы. Под ред. Баширова Ф. И. –Казань. КГУ. 1991.

СОДЕРЖАНИЕ

| № работы | Название | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | Изучение зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры Изучение зависимости сопротивления электролитов от температуры Изучение дугового разряда Изучение процессов заряда и разряда конденсатора Градуировка термопары и определение термоэлектродвижущей силы Изучение полупроводниковых диодов ## Изучение полупроводниковых выпрямителей и сглаживающего действия фильтров Изучение полупроводникового триода – транзистора Изучение вакуумного диода и определение удельного заряда электрона Изучение работы трехэлектродной электровакуумной лампы – триода Литература | 3 6 9 14 17 26 37 43 48 52 58 |