# РАБ0ТА 75

# ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПАРЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ

Термоэлектричество. Между тепловыми и электрическими явлениями в твердых телах имеется взаимосвязь, которая обусловливает так называемые термоэлектрические явления. К их числу принадлежит явление Зеебека. Оно состоит в возникновении электродвижущей силы (сокращенно термоэдс) в последовательной цепи, содержащей два разнородных металлических проводника при разной температуре их спаев. Величина термоэдс зависит от материала проводников и от разности температур контактов. Как правило, температурная зависимость термоэдс – нелинейная. Термоэлектрические свойства заданной пары металлов характеризуются физической величиной, которая называется удельной или дифференциальной термоэдс:

 = d /dT,                                                     (1)

физический смысл которой состоит в величине термоэдс, возникающей при разности температур контактов 1 K. Величина и знак  зависят от материала контактирующих проводников и температуры. Для большинства пар металлов  имеет порядок величины 10–6 – 10–5 В·K–1 (для полупроводников  достигает 10–3 В·K–1).

Если один из спаев находится при температуре T1, а другой – при более высокой температуре Т2 (рис. 1), то полная термоэдс может быть вычислена по формуле:

.                                                 (2)

Рис. 1

При малых разностях температур можно пользоваться также приближенной формулой:

 =  (T2 - T1).                                                 (3)

Полная термоэдс определяется тремя составляющими:

 = K + Д + Ф.                                             (4)

Вклад каждой из этих составляющих зависит от природы проводников и температуры и может быть различным как по величине, так и по знаку. Контактная составляющая термоэдс K определяется зависимостью уровня Ферми от температуры. Объемная или диффузионная составляющая термоэдс Д – термодиффузией электронов или дырок. Термоэдс Ф, фононная составляющая, – "увлечением" электронов фононами (тепловыми колебаниями кристаллической решетки).

Чтобы понять природу возникновения контактной составляющей термоэдс, рассмотрим контакт двух разнородных металлов. Носителями тока в металлах являются так называемые свободные электроны. В согласии с квантовой теорией проводимости металлов, они обладают кинетической энергией даже при абсолютном нуле. Энергия свободных электронов принимает дискретный набор значений, начиная от нуля, до некоторого максимального значения. В соответствии с принципом Паули дозволенные значения энергии свободных электронов заполняются попарно. Самый верхний уровень энергии, заполненный электронами при абсолютном нуле, называется энергией (уровнем) Ферми EF.

Уровень Ферми зависит от типа металла и от температуры. Зависимость уровня Ферми от температуры выражается формулой:

,                                 (5)

где ЕF(0) – уровень Ферми при 0 K.

Из-за различия в энергиях Ферми при приведении в контакт двух разнородных металлов А и В возникает внутренняя контактная разность потенциалов на границе их соприкосновения:

.                                         (6)

В цепи из двух и большего числа разнородных металлов контактная составляющая термоэдс не возникает при одинаковой температуре контактов, так как сумма скачков потенциалов в контактах равна нулю:

UAB(T) + UBA(T) = 0.

При разной температуре контактов возникает термоэдс, равная:

K = UAB(T1) + UBA(T2) =

=

.

Последнее выражение можно представить в виде:

.                        (7)

Это и есть контактная составляющая термоэдс. Обозначив соответственно через A′ и B′ выражения, стоящие в скобках, получим:

,            (8)

где – контактная составляющая удельной термоэдс, а величины A′ и B′ называются абсолютными термоэдс, которые экспериментально не определяются. Теоретическое значение абсолютной термоэдс можно получить, дифференцируя выражение (5) по Т:

.                                 (9)

Чтобы понять физическую природу образования Д, объемной или диффузионной составляющей термоэдс, рассмотрим проводник, на концах которого поддерживаются разные температуры. Носители тока, сосредоточенные на горячем конце, обладают большей энергией по сравнению с носителями на холодном конце. Поэтому в проводнике от горячего конца к холодному установится поток носителей тока. Если носителями тока являются электроны, то холодный конец будет заряжаться отрицательно, горячий – положительно и между ними возникнет разность потенциалов UД, зависящая от природы проводника и от разности температур. В цепи, состоящей из двух разнородных проводников А и В, эти разности потенциалов не будут компенсировать друг друга, что и приводит к появлению объемной (диффузионной) составляющей термоэдс:

UД  = UДA - UДB.                                             (10)

Величина  представляет собой диффузионную составляющую удельной термоэдс. Для однородного металлического проводника получено расчетное выражение [7]:

.                                          (11)

Принимая к сведению первые две составляющие , имеем:

,                                (12)

то есть  зависит от ЕF(0) и, следовательно, от природы металла. Согласно формуле (12) абсолютное значение удельной термоэдс изменяется пропорционально температуре, что подтверждается экспериментально. Для металлов kT << EF, и  должна быть незначительной величиной. При комнатных температурах (Т = 300 K, кТ = 0,025 эВ) для значения EF = 5 эВ абсолютная удельная термоэдс равна:  = 2∙10–6 В·K–1. Так как различие в энергиях Ферми для металлов достигает нескольких электрон-вольт, то такого же порядка должна быть и удельная термоэдс пары металлов , что хорошо согласуется с опытом.

Вклад фононной составляющей в термоэдс существенен при низких температурах и здесь не обсуждается [6, 7].

На явлении Зеебека основан принцип действия термоэлементов (термопар), которые  используются для измерения температуры тел с достаточно большой точностью в диапазоне от ~ 20 K до ~ 1500 K. Для повышения чувствительности термоэлементы соединяют последовательно. Все четные спаи поддерживают при одной температуре, а все нечетные – при другой. Такие термобатареи (термостолбики) применяются также для измерения интенсивности света. Термобатареи представляют интерес и как генераторы электрического тока. По сравнению с тепловыми установками они значительно проще и не содержат движущихся частей. По причине малой термоэдс и кпд (около 0,5 %), термобатареи из металлов в качестве источников тока не применяются. Термобатареи, изготовленные из полупроводников, позволяют поднять кпд таких источников тока до    10 %. Для сравнения, кпд плазменных преобразователей энергии и современных тепловых электростанций достигает 25 – 30 %.

Лабораторные термопары состоят из двух металлических проволок диаметром сечения от 0,1 до 1,0 мм, которые для получения хорошего контакта сварены на концах в пламени дуги. Наиболее употребительны пары металлов: железо – константан, медь – константан, железо – никель, хромель – алюмель, хромель – копель, платина – платина+родий. Удельная термоэдс таких термопар составляет десятки микровольт на градус.

Установка для измерения температуры при помощи термопары включает в себя измерительный прибор ИП, который подключается к разрыву одного из проводников, образующих термопару (рис. 2). При измерениях один из спаев поддерживается при постоянной температуре Т0, а второй приводится в тепловой контакт с исследуемым телом, температура которого – Т. Такая термопара называется дифференциальной термопарой. Шкала прибора ИП должна быть приведена в соответствие с разностью температур спаев, то есть термопара должна быть проградуирована.

Рис. 2

Для градуировки термопар используют некоторые заранее известные значения температур (реперные точки). Например, в качестве реперных точек принимают температуру таяния льда (0 0С = 273 K), кипения воды (100 0С = 373 K), кипения жидкого азота (– 196 0С = 77 K), плавления чистых металлов. При градуировке один спай термопары помещают в сосуд Дьюара с тающим льдом, а второй помещают поочерёдно в сосуды, в которых поддерживаются реперные температуры. Градуировку термопары можно осуществлять по току, напряжению и эдс.

При использовании термопары, проградуированной по току или напряжению, можно непрерывно следить за изменением температуры в изучаемом объекте по показаниям измерительного прибора – миллиамперметра или милливольтметра. Градуировочные графики представляют собой зависимости силы тока или напряжения от разности температур. Отличительной особенностью таких способов градуировки термопар является зависимость показаний приборов не только от термоэдс, но и от сопротивления самой термопары. На практике, для ослабления влияния сопротивления термопары на силу тока и напряжение внутреннее сопротивление измерительного прибора выбирают значительно больше сопротивления термопары.

Градуировка термопары по эдс дает возможность измерять непосредственно термоэдс как функцию разности температур. Для измерения эдс применяется компенсационный метод, и измерительным прибором служит потенциометр постоянного тока (ППТ). Метод компенсации позволяет исключить протекание тока через термопару при снятии отсчета и, следовательно, влияние сопротивления термопары на показания измерительного прибора. Градуировочный график представляет собой зависимость термоэдс от разности температур «горячего» и «холодного» спаев термопары. Термопарой, в которой в качестве измерительного прибора служит ППТ, удобно пользоваться в случае медленного изменения температуры изучаемого объекта, так как процесс измерения оказывается достаточно продолжительным.

В простейшем способе измерения температуры, не требующем высокой точности, в цепь термопары включают милливольтметр mV (или миллиамперметр mА) по схеме, изображенной на рис. 3, и градуировка термопары осуществляется по напряжению (или току). Горячий спай термопары приводят в контакт с телом, температуру которого нужно определить. Холодный спай термопары как бы отсутствует. Однако, на самом деле, он контактирует с самим прибором, находящимся при комнатной температуре. Таким образом, показания милливольтметра зависят от разности температур тела и прибора. Понятие дифференциальной термопары в данном случае не применяется. Чаще всего, такой способ используется для измерения больших отклонений измеряемой температуры от температуры окружающей среды.

Рис. 3

Задание 1. Градуировка термопары по току, определение удельной термоэдс и материала термопары.

Схема измерительной установки представлена на рис. 4. Здесь Rm – магазин сопротивлений, A – микроамперметр типа М-95. Холодный спай термопары находится в сосуде Дьюара с тающим льдом (Т0 = 0 °С). При отсутствии льда в сосуд Дьюара наливается вода, и температура холодного спая термопары Т0 определяется по показаниям жидкостного термометра. Горячий спай термопары находится в пробирке с керосином. Пробирка помещена в сосуд с водой, который подогревается на электроплитке. Температура керосина измеряется жидкостным термометром.

Для определения удельной термоэдс последовательно с прибором A включают добавочное сопротивление R = Rm. Величина сопротивления Rm подбирается так, чтобы при его включении заметно изменялась сила тока. Это возможно, когда добавочное сопротивление и внутреннее сопротивление измерительного прибора одного порядка величины.

Рис. 4

Определение удельной термоэдс  производится следующим образом. Вначале, без резистора Rm, измеряется сила тока I для заданной разности температур Т – Т0. Затем быстро включается резистор Rm и измеряется сила тока I′ при той же разности температур. Согласно закону Ома для величины силы тока в двух измерениях можно записать:

I =  /R0                                                    (13)

и

I′ =  /(R0 + Rm),                                              (14)

где R0 – совокупное сопротивление термопары, измерительного прибора и подводящих проводов. Решая совместно уравнения (13) и (14), получим:

.                                           (15)

С другой стороны,  =  (T – T0). Тогда расчетная формула для удельной термоэдс принимает вид:

.                                        (16)

Измерения.

- Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.

- Установить сопротивление магазина Rm равным нулю.

- Опустить один спай термопары в сосуд Дьюара, другой спай поместить в пробирку с керосином и включить подогреватель. После повышения температуры на 3 – 5 ºC подогреватель отключить.

- Помешивая подогреваемую воду, следить за изменением показаний микроамперметра (при установленном на нуль магазине сопротивлений) и при его остановке записать значения силы тока I и температуры T горячего спая термопары. Затем быстро, чтобы не успела измениться температура, включить сопротивление магазина Rm и снять новый отсчет силы тока I′. Такие этапные подогревы и измерения делать вплоть до кипения воды.

- Результаты измерений T, I, I′ и вычислений T – T0,  и  занести в таблицу: Величина сопротивления Rm указана на лабораторном столе.

| Таблица: | Номер опыта | T | T – T0 | I | I′ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить градуировочный график термопары по току  I = f1 (T).

- Построить градуировочный график термопары по эдс   = f2 (T).

- По тангенсу угла наклона прямой  = f2 (T) определить среднее значение удельной термоэдс. Сравнить значения , вычисленные для различных интервалов температур (T – T0), между собой, а также со средним значением ср. По справочным данным [16] определить материал термопары.

Задание 2. Градуировка термопары по эдс, определение удельной термоэдс и материала термопары.

Перед началом измерений необходимо ознакомиться с устройством и правилами пользования потенциометром постоянного тока (ППТ), описанным в работе 64.

Измерения.

- Подключить свободные концы термопары к потенциометру.

- Один из спаев термопары опустить в сосуд Дьюара, а другой поместить в пробирку с керосином.

- Включить подогреватель. После повышения температуры на 3 – 5 ºC  подогреватель отключить. Помешивая воду, следить за температурой. После прекращения роста температуры измерить термоэдс.

- Такие этапные подогревы на 3 – 5 ºC и измерения делать вплоть до кипения воды.

- Построить график зависимости термоэдс от температуры горячего спая термопары  = f3 (T) и аппроксимировать его прямой линией. По тангенсу угла наклона полученной прямой определить среднее значение удельной термоэдс ср. Определить материал термопары, используя справочные данные [16].

- Сравнить графики  = f2 (T) и  = f3 (T), а также значения ср, полученные в заданиях 1 и 2.

Вопросы для подготовки.

- Термоэлектрические явления Зеебека, Пельтье и Томсона. Термоэлектродвижущая сила и физические основы ее возникновения. Удельная термоэдс.

- Элементы зонной теории электропроводности твердых тел. Энергия Ферми. Контактная разность потенциалов. Физическая природа контактной составляющей термоэдс.

- Объемная (диффузионная) составляющая термоэдс, ее физическая природа. Понятие о фононной составляющей термоэдс.

- Применение термоэлектричества.

- Способы градуировки термопар. Их достоинства и недостатки.

- Методы определения удельной термоэдс. Вывод рабочей формулы при градуировке по току. Роль добавочного сопротивления.

Литература: [1, 5 – 7, 16, работы 64 и 76].